##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

##### QCVN: 2016/BLĐTBXH

##### DỰ THẢO

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

##### PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CHÂN- GIÀY ỦNG AN TOÀN

National technical regulation for Protection Equipment – Safe Shoes

HÀ NỘI – 2016

## Lời nói đầu

QCVN:…2016/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số.../2016/ TT-BLĐTBXH ngày...tháng ...năm 2016, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

##### PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CHÂN- GIÀY ỦNG AN TOÀN

National technical regulation for Protection Equipment – Safe Shoes

##### 1.  QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định:

Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với giày an toàn bảo vệ chân, chống lại tác động các loại vật đè vật rơi có trọng lượng lớn khi làm việc

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng giày ủng an toàn.

1.2.2. Các tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Thuật ngữ và định nghĩa

1.3.1. Giày ủng an toàn: giày ủng có đặc tính bảo vệ người sử dụng tránh các chấn thương chân có thể xảy ra do tai nạn, có pho mũi được thiết kế chống được va đập khi thử với mức năng lượng ít nhất bằng 200J và chống được né ép khi thử với lực nén ít nhất là 15kN

1.3.2. Da: da cật hoặc da váng là da của gia súc được thuộc với cấu trúc sợi nguyên thủy còn nguyên vẹn

1.3.3. Cao su: cao su thiên nhiên hoặc nhân tạo được lưu hóa

1.3.4. Vật liệu polymer: các loại vật liệu nhựa nhiệt dẻo được sử dụng chế tạo giày

1.3.5. Mũi giày: phần trên của giày để che phủ bàn chân

1.3.6. Pho mũi: chi tiết ở trong mũi giày để bảo vệ các ngón chân của người sử dụng khỏi tác dộng của vật va đập

1.3.7. Lót chống đâm xuyên: lót bảo vệ chân, chống các vật đâm xuyên qua đế giày vào chân. Lót chống dâm xuyên được gắn chặt với đề giày, không tháo ra được nếu không phá hỏng giày

1.3.8. Đế ngoài: Phần đế dưới cùng của giày, tiếp xúc với mặt sàn.Đế có các vấn đề trên bề mặt

1.3.9. Đế trong: Chi tiết bên trong không tháo được sử dụng đẻ làm phần đế của giày thương gắn với phần mũ giày trong quá trình tạo phom

1.3.10. Vân đế: phần vân nhô cao dưới đế ngoài để tăng độ bám, chống trơn trượt

1.3.11. Lót trong đế: tấm lót trong giày tiếp xúc với chân người đi tạo sự êm ái, thoáng khí, hút mồ hôi

1.3.12. Lót mũ: vật liệu phủ bề mặt bên trong của mũ giày ủng

1.3.13.Lót lắc: vật liệu phủ bề mặt bên trong của phần trước mũ giày ủng

1.3.14. Lót má: vật liệu phủ bề mặt bên trong của phấn má của mũ giày ủng

1.3.15. Đế ngoài dạng xốp (lỗ): đế ngoài có tỷ trọng là 0,9g/ml hoặc thaapshown có cấu trúc dạng xốp có thể nhìn được khi phóng đại 10 lần.

1.3.16. Pho mũi an toàn: chi tiết của giày ủng ở bên trong giày để bảo vệ ngón chân của người đi khỏi va đập có mức năng lượng ít nhất là 200J và sự nén ép với lực ít nhất là 15 kN

1.3.17. Vùng gót: Phần phía sau của giày ủng

1.3.18. Nhiên liệu đốt lò FO: các loại dầu, có thành phần hydrocacbon béo của dầu mỏ

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Phân loại

Phân loại giày ủng an toàn theo mục 4 của TCVN 7652:2007 Phương tiện bảo vệ cá nhân- giày ủng an toàn

2.2. Các yêu cầu đối với giày ủng an toàn

2.2.1. Quy định chung:

Giày ủng an toàn phải tuân theo các quy định tại bảng 2 và 1 trong 5 lựa chọn được quy định tại bảng 3 của TCVN 7652:2007.

Giày ủng an toàn phải tuân theo các yêu cầu bổ sung phù hợp và việc ghi nhãn tương ứng được quy định tại bảng 14 TCVN 7652:2007

Đối với giày ủng không có cả đế trong và lót mặt hoặc không có đế trong nhưng có lót mặt có thể thảo được thì không phải tuân theo quy định trong quy chuẩn này.

2.2.2. Mẫu

Giày ủng phải tuân theo một trong các mẫu được quy định tại hình 3 TCVN 7652:2007

Độ cao của mũi giày ủng phải đảm bảo với các giá trị được quy định tại bảng 4 TCVN 7652:2007

Vùng gót phải được khép kín

2.2.3. Giày ủng nguyên chiếc

2.2.3.1 Phần đế

Kết cấu: Đế trong phải đảm bảo không tháo ra được trong trường hợp không phá hỏng giày ủng

Độ bền mối ghép mũ giày ủng/ đế ngoài không được nhỏ hơn 4,0 N/mm. Trong trường hợp đế bị xé rách thì độ bền mối ghép phải không nhỏ hơn 3,0 N/mm (loại trừ đế đã được khâu).

2.2.3.2. Phần mũi

2.2.3.2.1. Pho mũi phải được liên kết chặt chẽ trong giày ủng sao cho không tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng

Giày ủng được lắp pho mũi bên trong phải có lót lắc hoặc một chi tiết của mũ giày ủng được coi là lớp lót, mũi phải có  các mép được bọc trùm lên và dài hơn mép sau của pho mũi ở dưới nó ít nhất 5 mm và theo hướng đối điện ít nhất 10 mm (loại trừ giày ủng làm bằng cao su và bằng polyme).

2.2.3.2.2. Chiều dài bên trong của pho mũi phải phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 5 TCVN 7652:2007

2.2.3.2.3. Độ bền va đập của giày ủng an toàn năng lượng va đập nhỏ nhất là 200J ± 4 J, khoảng hở dưới pho mũi tại thời điểm va đập phải phù hợp với quy định tại bảng 6 TCVN 7652:2007. Pho mũi phải không có bất kỳ vết nứt theo trục thử xuyên qua vật liệu, ánh sáng có thể nhìn thấy được.

2.2.3.2.4. Độ bền nén của giày ủng: khoảng hở dưới pho mũi với lực nén là 15kN ± 0,1kN phải phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 6 TCVN 7652:2007

2.2.3.2.5. Pho mũi

Độ bền ăn mòn của pho mũi bằng kim loại:

- Đối với giày ủng loại II pho mũi bằng kim loại phải không được có nhiều hơn năm chỗ bị ăn mòn và không chỗ  nào có diện tích lớn hơn 2,5 mm2

- Đối với giày ủng loại I pho mũi phải không được nhiều hơn năm vùng bị ăn mòn và không vùng nào có diện tích vượt quá 2,5 mm2

2.2.3.3. Độ kín

Phải không có hiện tượng rò khí

2.2.3.4. Đặc điểm nhân trắc học đặc trưng

Giày ủng phải thỏa mãn các yêu cầu nhân trắc học trong trường hợp các câu trả lời tại bảng 2 TCVN 7651:2007 Phương tiện bảo vệ cá nhân – phương pháp thử giày ủng là có.

2.2.3.5. Chống đâm xuyên

Lực đâm xuyên qua đế phải không được nhỏ hơn 1100N

Lót chống dâm xuyên phải được lắp vào phần đế của giày ủng, không tháo ra được nếu không phá hỏng giày ủng. Lót này không được nằm trên gờ mép của pho mũi an toàn hoặc bảo vệ và không được gắn vào pho mũi

Kích thước của lót chống đâm xuyên phải có khoảng cách lớn nhất giữa đường gờ mỏng của phom và đường mép của lót (X) là 6,5 mm. Tại vùng gót, khoảng cách lớn nhất giữa đường gờ mỏng của phom và lót (Y) là 17 mm được quy định tại hình 4 TCVN 7652:2007

Lót chống đâm xuyên phải có không quá ba lỗ có đường kính tối đa là 3 mm gắn vào đế của giày ủng. Các lỗ không được nằm ở vùng gạch chéo 1 được quy định tại hình 4 TCVN 7652:2007

Độ bền uống của lót chống đâm xuyên phải không có vết nứt nhìn thấy được bằng mắt thường sau khi đạt 1 X 106 lần uốn

Đặc tính của lớp lót chống đâm xuyên: Đối với độ ăn mòn của lót chống đâm xuyên bằng kim loại khi giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su lớp chống đâm xuyên bằng kim loại không được có nhiều hơn năm chỗ bị ăn mòn và diện tích mỗi chỗ không được lớn hơn 2,5 mm2.

2.2.3.6. Đặc tính điện

Giày ủng dẫn điện điện trở không được lớn hơn 100 kΩ

Giày ủng chống tĩnh điện điện trở phải lớn hơn 100 kΩ và nhỏ hơn hoặc bằng 1000 kΩ

Giày ủng cách điện phải phù hợp với loại O hoặc loại OO

2.2.3.7. Độ chịu đựng môi trường khắc nghiệt

Độ cách nhiệt của tổ hợp đế: độ tăng nhiệt độ của bề mặt phía trên của đế trong không được lớn hơn 220C. Không được có bất kỳ sự bóp méo hoặc làm giòn đế. Các chi tiết cách nhiệt phải được lắp trong giày ủng sao cho không thể tháo ra được trừ trường hợp phá hỏng.

Độ cách lạnh của tổ hợp đế: nhiệt độ giảm trên bề mặt phía trên của đế trong không được lớn hơn 100C Các chi tiết cách lạnh phải được lắp trong giày ủng sao cho không thể tháo ra được trừ trường hợp phá hỏng

2.2.3.8. Độ hấp thụ năng lượng của vùng gót

Độ hấp thụ năng lượng của vùng gót không được nhỏ hơn 20J

2.2.3.9. Độ bền nước

Diện tích thấm nước tổng cộng sau 100 lần đi theo chiều dài máng nước không được lớn hơn 3 cm2 và không được thấm nước sau 15 phút

2.2.3.10. Bảo vệ xương bàn chân

Kết cấu được quy định tại khoản 6.2.6.1 mục 6.2.6 TCVN 7652:2007

Độ bền va đập của chi tiết bảo vệ xương bàn chân: khoảng hở tối thiểu tại thời điểm va đập phải phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 15 TCVN 7652:2007

2.2.3.11. Bảo vệ mắt cá chân

Không được lớn hơn 20 kN và không có giá trị đơn lẻ lớn hơn 30 kN

2.2.4. Mũ giày ủng

2.2.4.1. Quy định chung

Đối với giày ủng mẫu B, C,D và E mũ giày ủng phải có độ cao tối thiểu được đo từ mặt phẳng nằm ngang ở dưới đế phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 7 TCVN 7652:2007

Trong trường hợp cổ giày ủng và vật liệu lót nằm ở trên độ cao được quy định tại bảng 7 TCVN 7652:2007 thì những vật liệu phải đảm bảo các yêu cầu về lót mũ như độ bền xé được quy định tại mục 5.5.1 TCVN 7652:2007 độ bền mài mòn được quy định tại mục 5.5.2 TCVN 7652:2007.

Trong trường hợp vật liệu bằng da ngoài đảm bảo các yêu cầu trên còn phải đảm bảo độ pH được quy định tại mục 5.4.7 TCVN 7652:2007 và hàm lượng Crom VI được quy định tại mục 5.4.9 TCVN 7652:2007

2.2.4.2. Độ dày

Độ dày tại mọi điểm của mũi giày ủng loại II phải phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 8 TCVN 7652:2007

2.2.4.3. Độ bền xé

Độ bền xé của mũ giày ủng loại I phải phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 9 TCVN 7652:2007

2.2.4.4. Đặc tính kéo

Đặc tính kéo của mũi giày ủng phải phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 10 TCVN 7652:2007

2.2.4.5. Độ bền uốn

Độ bền uốn của mũ giày ủng phải phù hợp với các giá trị được quy định tại bảng 11 TCVN 7652:2007

2.2.4.6. Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

Phải không được nhỏ hơn 0,8 mg/(cm2.h) và hệ số hơi nước phải không nhỏ hơn 15 mg/cm2

2.2.4.7. Giá trị pH

Da mũi giày phải không được nhỏ hơn 3,2. Trong trường hợp giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7

2.2.4.8. Độ thủy ngân

Mũi giày bằng polyuretan phải không có sự rạn nứt nào xuất hiện trước khi đạt 150.000 chu kỳ uốn

2.2.4.9. Hàm lượng Crom VI

Trong trường hợp mũ giày bằng da không được có Crom VI

2.2.4.10. Độ thấm nước và hấp thụ nước

Trong trường hợp tăng khối lượng của vải hấp thụ sau 60 phút. Độ thấm nước phải không được lớn hơn 0,2 g và độ hấp thụ nước không được lớn hơn 30%

2.2.4.11. Kết cấu

Đối với đường khâu trang trí và sự xuyên thủng không được sử dụng với giày ủng mà độ chịu nước của mũ giày yêu cầu.

Giày ủng phải có vùng bảo vệ mở rộng từ mép biên giày ủng lên phía trên ít nhất 30 mm và từ pho mũi đến gót sau của giày ủng. Phải mở rộng trùm lên mép sau pho mũi ít nhất 10 mm.

Không được có khe hở giữa pho mũi và vật liệu bảo vệ. Vật liệu bảo vệ phải được gắn cố định vào giày ủng. Trong trường hợp sử dụng các vật liệu bảo vệ chống cắt khác nhau, thì chúng được gắn với nhau hoặc là chồng lên nhau.

2.2.4.12. Độ bền cắt

Không được là mẫu A hệ số không được nhỏ hơn 2,5

2.2.5. Lót mũ

2.2.5.1. Độ bền xé

Phải đáp ứng với các giá trị được quy định tại bảng 12 TCVN 7652:2007

2.2.5.2. Độ bền mài mòn

Lót mũ phải không có lỗ thủng nào trước khi đạt các số chu kỳ sau:

- Khô: 25 600 chu kỳ

- Ướt: 12 800 chu kỳ

2.2.5.3. Độ thấm hơi nước và hệ số hơi nước

Độ thấm hơi nước phải không được nhỏ hơn 2,0 mg/(cm2.h) và hệ số hơi nước phải không được nhỏ hơn 20 mg/cm2

2.2.5.4. Giá trị pH

Trong trường hợp lót mũ bằng da giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7

2.2.5.5. Hàm lượng Crom VI

Trong trường hợp lót mũ bằng da không được phép có Crom VI

2.2.6. Lưỡi gà

2.2.6.1. Độ bền xé

Phải đảm bảo các giá trị được quy định tại bảng 13 TCVN 7652:2007

2.2.6.2. Giá trị pH

Trong trường hợp lưỡi gà bằng da giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7

2.2.6.3. Hàm lượng Crom VI

Trong trường hợp lưỡi gà bằng da không được phép có Crom VI

2.2.7. Đế trong và lót mặt

2.2.7.1. Độ dày

Không được nhỏ hơn 2,0 mm

2.2.7.2. Giá trị pH

Đối với đế trong và lót bằng da giá trị pH phải không được nhỏ hơn 3,2 và giá trị pH thấp hơn 4 thì số chênh lệch phải nhỏ hơn 0,7

2.2.7.3. Độ hấp thụ hơi nước và độ giải hấp

Độ hấp thụ hơi nước phải không được nhỏ hơn 70 mg/cm2 và độ giải hấp phải không được nhỏ hơn 80% hơi nước đã hấp thụ

2.2.7.4. Độ bền mài mòn

- Đế trong không bằng da phá hủy mài mòn phải không được mạnh hơn sso với sự phá hủy được minh họa bởi miếng mẫu thử đối chứng của cùng loại vật liệu trước 400 chu kỳ

- Lót mặt không bằng da bề mặt đi phải không có bất kỳ lỗ nào trước khi đạt được số chu kỳ sau:

Khô: 25 600 chu kỳ

Ướt: 12 800 chu kỳ

2.2.7.5. Hàm lượng Crom VI

Trong trường hợp đế trong bằng da không được phép có Crom VI

2.2.8. Đế ngoài

2.2.8.1. Độ dày của đế ngoài không có vân

Độ dày tổng cộng của đế ngoài không có vân tại mọi điểm phải không được nhỏ 6 mm

2.2.8.2. Độ bền xé

Đối với đế ngoài không phải bằng da độ bền xé không được nhỏ hơn:

- 8 kN/m đối với vật liệu có tỉ trọng lớn hơn 0,9 g/cm3

- 5 kN/m đối với vật liệu có tỉ trọng thấp hơn hoặc bằng 0,9 g/cm3

2.2.8.3. Đồ bền mài mòn

Đế ngoài không bằng da, loại trừ loại hoàn toàn bằng cao su hoặc hoàn toàn bằng polyme phần thể tích mất tương đối không được lớn hơn 250 mm3 đối với vật liệu có tỉ trọng bằng hoặc nhỏ hơn 0,9 g/cm3 và không được lớn hơn 150 mm3 đối với vật liệu có tỉ trọng lớn hơn 0,9 g/cm3

Đế ngoài hoàn toàn bằng cao su hoặc hoàn toàn bằng polyme thể tích mất tương đối không được lớn hơn 250 mm3

2.2.8.4. Độ bền uốn

Đế ngoài không bằng da vết rạn không được lớn hơn 4 mm trước khi đạt 30 000 chu kỳ uốn

2.2.8.5. Độ thủy ngân

Đế ngoài bằng polyuretan và đế có lớp ngoài cũng bao gồm polyuretan vết rạn không được lớn hơn 6 mm trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn

2.2.8.6. Độ bền mối ghép các lớp bên trong

Độ bền mối ghép giữa lớp ngoài hoặc lớp có vân đế và lớp đế liền kề không được nhỏ hơn 4,0 N/mm trừ khi đế bị xé, trong trường hợp này độ bền mối ghép không được nhỏ hơn 3,0 N/mm

2.2.8.7. Độ chịu nhiên liệu đốt lò FO

Độ tăng thể tích không được lớn hơn 12%

Vết rạn không được lớn hơn 6 mm trước khi đạt 150 000 chu kỳ uốn

2.2.8.8. Vùng vân đế

Phải có vân ở cả bề mặt theo như quy định tại hình 6 TCVN 7652:2007, ngoại trừ vùng cạnh của pho mũi.

2.2.8.9. Đối với độ dày của đế ngoài có vân

Đối với đế ngoài phun đúc trực tiếp, lưu hóa hay dán, độ dày d1 phải không được nhỏ hơn 4 mm. Đối với đế ngoài nhiều lớp, độ dày d1 phải không được nhỏ hơn 4 mm và đối với giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su và polyme độ dày d1 phải không được nhỏ hơn 3 mm và độ dày d3 phải không được nhỏ hơn 6 mm

2.2.8.10. Độ cao của vân đế

Đối với đế ngoài phun đúc trực tiếp, lưu hoá hay dán, độ cao vân đế d2 phải không được nhỏ hơn 2,5 mm. Đối với đế ngoài nhiều lớp, độ cao vân đế d2 phải không được nhỏ hơn 2,5 mm và đối với giày ủng làm hoàn toàn bằng cao su và polyme, độ cao vân đế không được nhỏ hơn 4 mm.

2.2.8.11. Độ chịu nhiệt tiếp xúc nóng

Đế ngoài bằng cao su và polyme không được bị chảy và không được có bất kỳ vết rạn nào khi uốn quanh trục. Đối với đế ngoài bằng da, đế phải không được có bất kỳ vết rạn nào hoặc hoá than mở rộng đến lớp liên kết khi uốn quanh trục.

2.3. Ghi nhãn

Việc ghi nhãn phải tuân theo mục 7 tại TCVN 7652:2007

2.4. Thông tin cần cung cấp

Giày ủng phải được cung cấp đầy đủ thông tin bằng tiếng việt với những thông tin sau:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất hoặc nhà đại diện được ủy quyền

- Giải thích các biểu tượng, các nhãn hiệu và cấp độ thực hiện

- Hướng dẫn sử dụng:

+ các phép thử được thực hiện bởi người đi trước khi sử dụng

+ sự vừa vặn; cách đi và tháo giày ủng;

+ sử dụng; thông tin cơ bản để sử dụng đúng

+ các giới hạn sử dụng (ví dụ khoảng nhiệt độ v.v..);

+ hướng dẫn cất giữ và bảo quản, khoảng thời gian tối đa giữa các lần kiểm tra bảo quản

+ hướng dẫn làm sạch và loại bỏ vết bẩn;

+ thời hạn sử dụng hoặc khoảng thời gian sử dụng;

+ cảnh báo để đối phó với các vấn đề bất ngờ gặp phải

-  đề cập đến các phụ kiện và phần dự phòng;

- cách đóng gói phù hợp để vận chuyển.

2.4.1. Đặc tính điện

2.4.1.1. Đối với giày ủng dẫn điện

Phải thực hiện theo các quy định tại khoản 8.2.1 TCVN 7652:2007

2.4.1.2. Đối với giày ủng chống tĩnh điện

Phải thực hiện theo các quy định tại khoản 8.2.2 TCVN 7652:2007

2.4.1.3. Giày ủng cách điện

Mỗi đôi giày ủng cách điện phải được cung cấp với một phiếu đính kèm có nội dung như sau:

- Giày ủng cách điện phải được sử dụng nếu có nguy cơ bị điện giật, nguy hiểm từ thiết bị điện đang làm việc.

- Các giới hạn để tránh rủi ro, thử nghiệm bổ sung phải là công việc thường xuyên trong quá trình đánh giá rủi ro.

- Giày ủng bị phá huỷ do các vết khía, cắt, bị ăn mòn hoặc nhiễm bẩn hoá chất, cần phải kiểm tra thường xuyên, không được sử dụng giày ủng đã dùng và bị phá huỷ.

- Giày ủng loại I có thể hấp thụ hơi ẩm trong trường hợp sử dụng trong thời gian dài và trong điều kiện ẩm ướt nó có thể trở thành giày ủng dẫn điện.

- Người sử dụng phải trang bị các phương tiện thích hợp để kiểm tra và thử các đặc tính cách điện của giày ủng trong khi làm việc.

2.4.2. Lót mặt

- Giày ủng có sử dụng một lót mặt có thể tháo được thì phải được nêu rõ ràng trong tờ phiếu đính kèm rằng phép thử đã được thực hiện với giày có lót. Phải đưa ra cảnh báo giày ủng chỉ được sử dụng với lót mặt ở đúng vị trí và lót chỉ được thay thế bởi một lót được cung cấp bởi nhà sản xuất giày ủng.

- Giày ủng không có lót mặt thì nó cũng phải được nêu rõ ràng trong tờ phiếu đính kèm là các phép thử này đã được tiến hành với giày không có lót mặt. Phải đưa ra cảnh báo rằng giày ủng có thêm lót có thể ảnh hưởng đến các đặc tính bảo vệ của nó.

2.5. Mẫu thử và Phương pháp thử

Lấy mẫu thử và phương pháp thử tuân thủ theo TCVN 7651:2007

3. QUY ĐỊNH  VỀ QUẢN LÝ

- 3.1. Giày ủng an toàn sản xuất trong nước

3.1.1. Giày ủng an toàn sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện và thực hiện theo phương thức: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 3 trong Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.1.2. Giày ủng an toàn sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- 3.2.  Giày ủng an toàn nhập khẩu

- 3.2.1. Giày ủng an toàn nhập khẩu phải được chứng nhận hợp và đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

- 3.2.2. Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.

- 3.2.3. Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá (Phương thức 7 trong Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

- 3.2.4. Trong trường hợp Giày ủng an toàn nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu quần áo bảo hộ chống hóa chất quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì Giày ủng an toàn này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

3.3. Giày ủng an toàn lưu thông trên thị trường

3.3.1. Giày ủng an toàn lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

- 3.3.2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với quần áo bảo hộ chống hóa chất lưu thông trên thị trường như đối với các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

- 3.4. Quản lý sử dụng Giày ủng an toàn

- 3.4.1. Giày ủng an toàn phải được bảo quản trong môi trường khô ráo thoáng mát, cách xa vật phát nhiệt, không bị ảnh hưởng của các dung môi có hại và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- 3.4.2. Sử dụng Giày ủng an toàn đúng mục đích, theo đúng chức năng và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.4.3. Giày ủng an toàn phải được kiểm tra ít nhất một lần trong 06 tháng.

Sau mỗi lần kiểm tra phải có biên bản ghi lại kết quả kiểm tra và thời hạn kiểm tra tiếp theo đối với sản phẩm đạt yêu cầu.

- Không sử dụng giày ủng an toàn nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu.

Người sử dụng phải căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất. Xây dựng nội dung kiểm tra tính năng của Giày ủng an toàn trước và sau khi sử dụng hàng ngày. Hướng dẫn phải được phổ biến cho người lao động và treo ở vị trí thuận lợi cho người lao động tự kiểm tra.

- Trước khi sử dụng Giày ủng an toàn, người lao động phải tự kiểm tra theo hướng dẫn đã được niêm yết tại nơi làm việc.

- Việc tự kiểm tra khi sử dụng Giày ủng an toàn hàng ngày phải được giám sát và có sổ ghi lại kết quả.

4.  TRÁCH NHIỆM  CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

- 4.1. Các tổ chức, cá nhân  làm nhiệm vụ  sản xuất, nhập khẩu, lưu

- thông và sử dụng Giày ủng an toàn có trách nhiệm tuân thủ các quy

- định tại Quy chuẩn này.

4.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng Giày ủng an toàn tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy.

Quy chuẩn này còn là căn cứ cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.3.  Quy chuẩn này có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày ký.

5.4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.