| BỘ CÔNG THƯƠNG DỰ THẢO 2 Số: /2020/TT-BCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2020 |
| --- | --- |

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Bộ trưởng một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 13/2018/TT-BCT

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam (Danh mục vật liệu nổ công nghiệp) bao gồm vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí và vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

“3. Việc thử nghiệm, nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp mới thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ QCVN 01:2019/BCT.”.

3. Thay cụm từ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp số QCVN 02:2008/BCT” và cụm từ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp số QCVN 01:2012/BCT” tại Thông tư số 13/2018/TT-BCT bằng cụm từ “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ số QCVN 01:2019/BCT”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Website: Chính phủ, Bộ Công Thương; - Công báo; - Kiểm toán Nhà nước; - Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ; - Lưu: VT, PC, ATMT. | BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh |
| --- | --- |

Phụ lục

DANH MỤC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2020/TT-BCT ngày     tháng    năm 2020)

| TT | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật |  | Mã HS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đặc tính kỹ thuật | Chỉ tiêu |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Thuốc nổ công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Thuốc nổ Amonit AD1 | Khối lượng riêng, g/cm3 | 0,95 ÷1,05 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ ẩm, % | ≤ 0,5 |  |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 3.600 ÷ 4.200 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT tiêu chuẩn), % | 120 ÷130 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | 14 ÷ 16 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Độ nhạy với kíp số 8 | Nổ hết thuốc |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
| 2 | Thuốc nổ TNP1 | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,15 ± 0,05 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 4.000 ÷ 4.400 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với thuốc nổ TNT tiêu chuẩn), % | 110 ÷ 115 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 12,5 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | 6 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Theo HDSD |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
| 3 | Thuốc nổ bột không có TNT | Khối lượng riêng, g/cm3 | 0,90 ÷ 1,05 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 3.200 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 320 ÷ 350 |  |
|  |  | Hoặc chuyển đổi tương đương sang phương pháp đo khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 105 ÷ 120 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 14 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 3 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 03 |  |
| 4 | Thuốc nổ ANFO | Khối lượng riêng rời, g/cm3 | 0,8 ÷ 0,95 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ đo trong lỗ khoan, m/s | 3.000 ÷ 4.500 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 300 ÷ 330 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì (đo trong ống thép), mm | ≥ 15 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 03 |  |
| 5 | Thuốc nổ ANFO chịu nước | Khối lượng riêng rời, g/cm3 | 0,85 ÷ 0,9 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ đo trong lỗ khoan, m/s | 3.500 ÷ 3.800 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 300 ÷ 310 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì (đo trong ống thép), mm | ≥ 14 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 03 |  |
| 6 | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,05 ÷ 1,35 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 3.800 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | ≥ 101 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 14 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 6 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước, giờ | ≥ 12 |  |
| 7 | Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,20 ÷ 1,35 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 5.500 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 115 ÷ 125 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 16 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | 4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước, giờ | ≥ 12 |  |
| 8 | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,05 ÷ 1,25 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 4.000 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 105 ÷ 120 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 14 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, giờ | ≥ 12 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
| 9 | Thuốc nổ nhũ tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ | Khối lượng riêng, g/cm3 | 0,95 ÷ 1,20 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 3.300 ÷ 6.200 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | ≥ 98 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | 0 ÷ 1 |  |
|  |  | Đường kính thỏi thuốc, mm | 17 ÷ 32 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 14 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, giờ | ≥ 12 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | ≥ 06 |  |
| 10 | Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,00 ÷ 1,15 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 3.500 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với ANFO theo khối lượng), % | 56 ÷ 61 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 8 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 2 |  |
|  |  | Nổ an toàn trong môi trường có khí mê tan (Phương pháp B - TCVN 6570: 2005) | 10 lần nổ không gây cháy nổ khí CH4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
|  |  | Lượng khí độc sinh ra khi nổ (quy ra CO), lít/kg | ≤ 150 |  |
| 11 | Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,05 ÷ 1,25 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 3.800 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 90 ÷ 110 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 13 |  |
|  |  | Khoảng cách truyền nổ, cm | ≥ 4 |  |
|  |  | Nổ an toàn trong môi trường có khí mê tan (Phương pháp A- TCVN 6570: 2005) | 10 lần nổ không gây cháy nổ khí CH4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp nổ số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 06 |  |
|  |  | Lượng khí độc sinh ra khi nổ (quy ra CO), lít/kg | ≤ 150 |  |
| 12 | Thuốc nổ nhũ tương rời | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,08 ÷ 1,29 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ đo trong lỗ khoan, m/s | ≥ 4.000 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Mồi nổ |  |
| 13 | Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,00 ÷ 1,30 | 3602.00.00 |
|  |  | Tốc độ nổ đo trong lỗ khoan, m/s | ≥ 4.000 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước (sâu ≥ 1 mét nước), giờ | ≥ 4 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Mồi nổ |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng (bảo quản trong bao PP+PE), tháng | 03 |  |
| 14 | Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp | Khối lượng riêng, g/cm3 | 1,59 ÷ 1,70 | 3602.00.00 |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 350 ÷ 390 |  |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | 7.200 ÷ 7.800 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | 22 ÷ 24 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Kíp số 8 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 60 |  |
| 15 | Mìn phá đá quá cỡ | Tốc độ nổ, m/s | 3.600 ÷ 3.900 | 3602.00.00 |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | 350 ÷ 360 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | 13 ÷ 15 |  |
|  |  | Phương tiện kích nổ | Theo HDSD |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
| II | Phụ kiện nổ công nghiệp |  |  |  |
| 1 | Kíp nổ đốt số 8 | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 6,8 ÷ 7,1 |  |
|  |  | Chiều dài kíp, mm | 38 ÷ 40 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
| 2 | Kíp nổ điện số 8 | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 6,8 ÷ 7,1 |  |
|  |  | Chiều dài kíp, mm | 46 ÷ 48 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Dòng điện bảo đảm nổ, A | 1,0 |  |
|  |  | Dòng điện an toàn trong 5 phút, A | 0,05 |  |
|  |  | Điện trở (loại dây dẫn 1,9m ÷ 2,1m),  | 2,0 ÷ 4,0 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
|  |  | Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng | Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu |  |
| 3 | Kíp nổ điện vi sai | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,3 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | - Chiều dài kíp, mm + Từ số 1÷ số 8 + Số 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 + Số 12, 16, 17 + Theo đặt hàng | 62 ± 1 65 ± 1 70 ± 1 Theo đặt hàng |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn | 1,9m ÷ 2,1m hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Điện trở (loại dây dẫn 1,9m-2,1m),  | 2,0 ÷ 3,2 |  |
|  |  | Dòng điện bảo đảm nổ, A | 1,2 |  |
|  |  | Dòng điện an toàn trong 5 phút, A | 0,18 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 325, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1125, 1250, 1400, 1550 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
|  |  | Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng | Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu |  |
| 4 | Kíp nổ điện vi sai an toàn | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Vỏ kíp | Bằng đồng hoặc vật liệu không gây cháy |  |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,3 |  |
|  |  | Chiều dài kíp, mm | 57 ÷ 59 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn | 1,9m ÷ 2,1m hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Điện trở (loại dây dẫn 1,9m ÷ 2,1m),  | 2,0 ÷ 3,2 |  |
|  |  | Dòng điện bảo đảm nổ, A | 1,2 |  |
|  |  | Dòng điện an toàn trong 5 phút, A | 0,18 |  |
|  |  | Số vi sai | 06 số |  |
|  |  | Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan) | 50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25, 50, 75, 100, 125, 150 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
|  |  | Khả năng chịu chấn động thử bằng máy chấn động chuyên dụng | Kíp không nổ, không hư hỏng kết cấu |  |
| 5 | Kíp nổ vi sai an toàn Carrick-8 | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Vỏ kíp | Bằng đồng, phía ngoài bọc nhựa |  |
|  |  | Số vi sai | 08 số |  |
|  |  | Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan) | 50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005 |  |
|  |  | Độ bền kéo, N | 600 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 48 |  |
| 6 | Kíp nổ vi sai phi điện xuống lỗ | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,5 |  |
|  |  | Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 400 hoặc theo đặt hàng |  |
| 7 | Kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 2 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp. Trường hợp đặc biệt theo đặt hàng, Xuyên thủng tấm chì dày 4 mm hoặc 1mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,5 |  |
|  |  | Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 17, 25, 42, 100 hoặc theo đặt hàng |  |
| 9 | Kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 7,0 ÷ 7,5 |  |
|  |  | Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1025, 1125, 1225, 1440, 1675, 1950, 2275, 2650, 3050, 3450, 3900, 4350, 4600, 5500, 6400, 7400, 8500, 9600 hoặc theo đặt hàng |  |
| 10 | Kíp vi sai phi điện MS | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn nổ, m | 2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Đường kính ngoài kíp, mm | 7,0 ÷ 7,5 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, độ sâu 20m (tương đương 2atm), giờ | 8 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375 hoặc theo đặt hàng |  |
| 8 | Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), Kg | 2,0 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn nổ, m | 2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Đường kính ngoài kíp, mm | 7,0 ÷ 7,5 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, độ sâu 20 m (tương đương 2 atm), giờ | 24 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm (s) | 0,2; 0,4; 0,6; 1; 1,4; 1,8; 2,4; 3,0; 3,8; 4,6; 5,5; 6,4; 7,4; 8,5; 9,6 hoặc theo đặt hàng |  |
| 9 | Kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 6 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp | 3603.00.10 |
|  |  | Đường kính ngoài dây dẫn nổ, mm | 3,0 ± 0,2 |  |
|  |  | Đường kính ngoài kíp, mm | 7,1 max |  |
|  |  | Tốc độ dẫn nổ, m/s | ≥ 1.600 |  |
|  |  | Độ bền mối ghép miệng (chịu lực kéo tĩnh trong thời gian 01 phút, dây dẫn tín hiệu không được tụt khỏi nút cao su hoặc xê dịch mắt thường nhìn thấy), kg | 2,0 |  |
|  |  | Chiều dài dây dẫn nổ, m | 2,4 ÷ 6,1 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Số vi sai | 10 số |  |
|  |  | Khả năng an toàn trong môi trường khí mê tan (không gây cháy, nổ khí mê tan) | 50 kíp không gây cháy, nổ môi trường (9 ± 1)% khí mê tan, phù hợp TCVN 6911:2005 |  |
|  |  | Thời gian giữ chậm, ms | 25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400 |  |
|  |  | Điều kiện sử dụng | Sử dụng cho mỏ hầm lò có khí nổ |  |
| 10 | Kíp nổ điện tử Uni tronic 600 | Độ bền kéo, Kg/lbs | 20 kg/44 lbs | 3603.00.10 |
|  |  | Trọng lượng thuốc nổ nạp, mg | 900 |  |
|  |  | Đường kính vỏ, mm | 76 |  |
|  |  | Độ dài tiêu chuẩn, mm | 89 |  |
|  |  | Lập trình, ms | ± 1 |  |
|  |  | Vi sai tối đa, s | 10 |  |
|  |  | Độ chính xác theo hệ số biến thiên, % | ± 0,03 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng (tối đa), tháng | 60 |  |
| 11 | Dây dẫn tín hiệu nổ | Tốc độ chuyền tín hiệu, m/s | ≥ 1.600 | 3603.00.90 |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 24 |  |
| 12 | Dây cháy chậm công nghiệp | Tốc độ cháy, s/m | 100 ÷ 125 | 3603.00.20 |
|  |  | Đường kính ngoài của dây, mm | 5,3 ± 0,3 |  |
|  |  | Đường kính lõi thuốc, mm | ≥ 2,5 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước, giờ | 2 |  |
| 13 | Dây nổ chịu nước | Đường kính ngoài, mm + Loại 5g/m + Loại 6g/m + Loại 10 g/m + Loại 12 g/m + Loại 40g/m + Loại 70g/m + Loại khác | 3,8 ± 0,2 3,6 ± 0,2 4,8 ± 0,3 5,8 ± 0,3 7,8 ± 0,2 11,0 ± 0,2 Theo đặt hàng | 3603.00.90 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 6.500 |  |
|  |  | Độ bền kéo, N | 500 |  |
|  |  | Thời gian chịu nước (ở độ sâu 1m), giờ | 24 |  |
|  |  | Mật độ thuốc, g/m + Loại 5g/m + Loại 6g/m + Loại 10 g/m + Loại 12 g/m + Loại 40 g/m + Loại 70 g/m + Loại khác | 5 ± 1 6 ± 1 10 ± 1 12 ± 1 40 ± 3 70 ± 5 Theo đặt hàng |  |
|  |  | Khả năng tác động của nhiệt độ, giờ + Tại nhiệt độ -320C ÷ -380C + Tại nhiệt độ 520C ÷ 550C | 2 6 |  |
|  |  | Thời hạn sử dụng, tháng | 48 |  |
| 14 | Dây nổ thường | Đường kính ngoài, mm | 4,8 ÷ 6,2 | 3603.00.90 |
|  |  | Tốc độ nổ, m/s | ≥ 6.500 |  |
|  |  | Độ bền kéo, N | 500 |  |
|  |  | Khả năng chịu nước, giờ | 24 |  |
|  |  | Mật độ thuốc, g/m | 10 ± 1 |  |
| 15 | Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) | Cường độ nổ | Xuyên thủng tấm chì dày 2 mm, đường kính lỗ xuyên chì ≥ đường kính ngoài của kíp. Trường hợp đặc biệt theo đặt hàng có cường độ nổ xuyên tấm chì dày 4mm hoặc dày 6mm | 3603.00.90 |
|  |  | Đường kính ngoài, mm | 3 ± 0,2 |  |
|  |  | Độ bền kéo danh định, kgf | ≥ 45 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Đường kính ngoài của kíp, mm | 7,0÷7,5 |  |
|  |  | Chiều dài, m | 150, 300, 500 hoặc theo đặt hàng |  |
|  |  | Vi sai, ms | 9, 17 hoặc theo đặt hàng |  |
| III | Thuốc nổ mạnh |  |  |  |
| 1 | Hexogen (G, DX, T4, Cyclotrimethylen - trinitramin) - Công thức hóa học - C3H6N6O6 - C6H2N6N3(NO2)3 | Nhiệt độ nóng chảy, 0C | ≥ 200 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axit - Tính theo axit Nitric, % - Tính theo axit Sunphuric, % | ≤ 0,05 ≤ 0,05 |  |
|  |  | Hàm lượng tạp chất không tan trong axêtôn, % | ≤ 0,15 |  |
|  |  | Hàm lượng tro, % | ≤ 0,05 |  |
|  |  | Độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast, % | 40 ÷ 84 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % | 140 ÷ 150 |  |
|  |  | Độ nén trụ chì, mm | ≥ 15,5 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,60g/cm3, m/s | 8.100 ± 200 |  |
| 2 | Trinitrotoluen (TNT) Công thức hóa học - C6H2(NO2)3CH3 | Điểm nóng chảy, oC | 80,2 ± 2 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axit (tính theo axit Sunphuric), % | ≤ 0,01 |  |
|  |  | Hàm lượng nước và các chất dễ bay hơi, % | ≤ 0,1 |  |
|  |  | Chất không tan trong axeton (Bezen hoặc Toluen), % | ≤ 0,1 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng bom chì, ml | ≥ 280 |  |
|  |  | Hoặc khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật, mm | ≥ 280 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,60g/cm3, m/s | 7.000 ± 200 |  |
|  |  | Hoặc tốc độ nổ ở mật độ nén 1,00g/cm3, m/s | 5.000 ± 200 |  |
| 3 | Octogen (HMX) - Cyclotetramethylene tetratrramine, Homocyclonit) Công thức hóa học - C4H8N8O8 | Nhiệt độ nóng chảy, oC |  270 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axit (tính theo axit axetic), % |  0,05 |  |
|  |  | Các chất không tan trong axêtôn, % |  0,25 |  |
|  |  | Độ nhạy va đập (búa 10 kg rơi ở độ cao 25 cm), % | 88 ÷ 100 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % |  135 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,32g/cm3, m/s |  7.200 |  |
| 4 | Pentrit (Pentaerythrol-tetranitrate, Tetranitro pentaeritrit, Corpent, PETN hoặc TEN) Công thức hóa học - C(CH2ONO2)4 - C5H8(ONO2) | Nhiệt độ nóng chảy, 0 C | ≥ 139 | 3602.00.00 |
|  |  | Độ axít (tính theo axit Sunphuric hoặc axit Nitric) hoặc độ kiềm (tính theo NaOH) % | ≤ 0,01 |  |
|  |  | Hàm lượng cặn không tan trong axeton, % - Chưa thuần hóa - Đã thuần hóa | ≤ 0,08 ≤ 0,1 |  |
|  |  | Hàm lượng tro, % - Chưa thuần hóa - Đã thuần hóa | ≤ 0,04 ≤ 0,1 |  |
|  |  | Hàm lượng các chất vô cơ | ≤ 0,01 |  |
|  |  | Độ nhạy va đập bằng phương pháp Cast, % | 100 |  |
|  |  | Khả năng sinh công bằng phương pháp con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn), % |  135 |  |
|  |  | Tốc độ nổ ở mật độ nén 1,60g/cm3, m/s | ≥ 7.900 |  |