CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 16:2022/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ SẢN PHẨM,  HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

##### National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials

(BẢN DỰ THẢO)

HÀ NỘI - 2022

Lời nói đầu

QCVN 16:2022/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD. QCVN 16:2022/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường– Bộ Xây dựng trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số……/2022/TT-BXD ngày…..tháng..…năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

##### National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

## 1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

1.1.2. Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam, hàng hoá quá cảnh.

## 1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1.2.2. Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy, sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

1.2.3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

## 1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022/BXD, được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy.

1.3.2. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022/BXD.

1.3.3. Tổ chức chứng nhận hợp quy là tổ chức có năng lực thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022/BXD. Tổ chức chứng nhận hợp quy phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP), Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành (sau đây viết tắt là Nghị định số 154/2018/NĐ-CP) và được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

1.3.4. Tổ chức thử nghiệm là tổ chức có năng lực thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2022/BXD. Tổ chức thử nghiệm phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về điều kiện hoạt động tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 62/2016/NĐ-CP) và được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

1.3.5. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra):

- Cơ quan kiểm tra tại Trung ương là Bộ Xây dựng;

- Cơ quan kiểm tra tại địa phương là Sở Xây dựng hoặc Sở chuyên môn khác do UBND Tỉnh quy định.

1.3.6. Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhóm 2 là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

1.3.7. Mã HS là mã số phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

1.3.8. Lô sản phẩm là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng có cùng thông số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt trên cùng một dây chuyền công nghệ.

1.3.9. Lô hàng hóa là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn, do một tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tại cùng một địa điểm được phân phối, tiêu thụ trên thị trường.

1.3.10. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.

1.3.11. Mẫu đại diện của lô sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng là mẫu được lấy theo tỷ lệ và ngẫu nhiên từ cùng một lô hàng hoá và đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng hoá, được dùng để đánh giá, chứng nhận hợp quy.

1.3.12. Lưu thông hàng hóa là hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ.

1.4. Quy định chung

1.4.1. Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích.

1.4.2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này. Trường hợp không rõ chủng loại sản phẩm, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải phối hợp với tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm để thực hiện việc định danh chủng loại sản phẩm.

1.4.3. Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này (trừ sản phẩm hàng hóa nhập khẩu được quy định tại mục 1.1.2) khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan kiểm tra tại địa phương.

1.4.4. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

1.5. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng quy chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

1.5.1. Sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

TCVN 2682:2020, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6260:2020, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7024:2013, Clanhke xi măng poóc lăng

TCVN 141, Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ

TCVN 6017:2015, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích

TCVN 8877:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở autoclave

TCVN 4315:2007, Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng

TCVN 11586:2016, Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa

TCVN 8265:2009, Xỉ hạt lò cao - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 12249:2018, Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp

TCVN 10302:2014, Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

TCVN 6882:2016, Phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN 8262:2009, Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học

1.5.2. Cốt liệu xây dựng

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9205:2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa

TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt

TCVN 7572-8:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ

TCVN 7572-9:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ

TCVN 7572-11:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập

TCVN 7572-14:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua

1.5.3. Sản phẩm gạch, đá ốp lát

TCVN 13113:2020, Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn

TCVN 4732:2016, Đá ốp lát tự nhiên

BS EN 14617:2012, Agglomerated stone/Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

TCVN 6415-3:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích

TCVN 6415-4:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy

TCVN 6415-6:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men

TCVN 6415-7:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men

TCVN 6415-8:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài

TCVN 6415-10:2016, Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định hệ số giãn nở ẩm

TCVN 6476:1999, Gạch bê tông tự chèn

DIN 51130:2014-02, Testing of floor coverings - Determination of the anti-slip property - Workrooms and fields of activities with slip danger - Walking method - Ramp test/ Thử nghiệm trải sàn - Xác định độ chống trơn trượt - Phòng làm việc và các lĩnh vực hoạt động có nguy cơ trượt - Phương pháp đi bộ - Thử nghiệm đường dốc

DIN 51097:1992-11, Testing of floor coverings - Determination of the anti-slip properties - Wet-loaded barefoot areas - Walking method - Ramp test/ Thử nghiệm trải sàn - Xác định đặc tính chống trượt - Khu vực chân trần tải ướt - Phương pháp đi bộ - Thử nghiệm đường dốc

AS/NZS 4856-2013, Slip resistance classification of new pedestrian surface materials/ Phân loại chống trượt của bề mặt vật liệu cho người đi bộ.

1.5.4. Vật liệu xây

TCVN 1450:2009, Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1451:1998, Gạch đặc đất sét nung

TCVN 6355:2009, Gạch xây - Phương pháp thử

TCVN 6477:2016, Gạch bê tông

TCVN 9030:2017, Bê tông nhẹ - Phương pháp thử

TCVN 9349:2012, Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền

TCVN 11524:2016, Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

TCVN 12302:2018, Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp

TCVN 12867:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 12868:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp - Phương pháp thử

TCVN 3113:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén

1.5.5 Vật liệu lợp

TCVN 4434:2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4435:2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử

TCVN 9133: 2011, Ngói gốm tráng men

TCVN XXXX: 2023, Ngói đất sét nung

TCVN 4313:2023, Ngói đất sét – Phương pháp thử

TCVN 1453:2023, Ngói bê tông và phụ kiện

1.5.6. Sản phẩm kính xây dựng

TCVN 7218:2018. Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7219:2018, Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử

TCVN 7455: 2013, Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt

TCVN 7364: 2018, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

TCVN 7368:2013, Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập

TCVN 7737: 2007, Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại

TCVN 8261:2009, Kính xây dựng - Phương pháp thử - Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm

TCVN 8260:2009, Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt

TCVN 7527:2005, Kính xây dựng. Kính cán vân hoa

TCVN 7528:2005, Kính xây dựng - Kính phủ phản quang

## EN 1096-1:2012 (E), Glass in building. Coated glass Definitions and classification/ Kính xây dựng – Kính phủ - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

EN 12898:2019, Glass in building. Determination of the emissivity/ Kính xây dựng – Xác định độ phát xạ.

1.5.7. Sản phẩm thiết bị vệ sinh

TCVN 12650:2020, Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của thiết bị sứ vệ sinh

TCVN 12648:2020, Thiết bị vệ sinh - Chậu rửa - Yêu cầu  tính năng và phương pháp thử

TCVN 12652:2020, Bồn tiểu nữ - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử

TCVN 12651:2020, Bồn tiểu nam - Treo tường -  Yêu cầu chức năng và phương pháp thử

TCVN 12647:2020, Bệ xí xổm

TCVN 12649:2020, Bệ xí bệt và bộ bệ xí bệt có bẫy nước tích hợp

1.5.8. Vật liệu trang trí, hoàn thiện

TCVN 11896:2017, Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo

# TCVN 11898:2017, Monome vinyl clorua và formaldehyt phát tán trong vật liệu dán tường

TCVN 8652:2020, Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2090:2015, Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn, vecni - Lấy mẫu

TCVN 2097:2015, Sơn và vecni - Phép thử cắt ô

TCVN 8653-4:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn

TCVN 8653-5:2012, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn

TCVN 10369:2014, Sơn và vecni - xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong sơn nhũ tương có hàm lượng VOC thấp (in-can VOC)

TCVN 10370-1:2014, Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - phần 1: Phương pháp hiệu số

TCVN 10370-2:2014, Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - phần 1: Phương pháp sắc ký khí

TCVN 8256, Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8257-3, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn

TCVN 8257-5, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 5: Xác định cường độ biến dạng ẩm

TCVN 8257-6, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 6: Xác định cường độ hút nước

TCVN 13560, Panel thạch cao cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật

ASTM C471M-20a, Standard test methods for chemical analysis of gypsum and gypsum products/Tiêu chuẩn phương pháp thử phân tích hóa cho thạch cao sản phẩm tấm thạch cao

TCVN 7753:2007, Ván sợi - Ván MDF

TCVN 12362:2018, Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm

TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014), Ván gỗ nhân tạo - Gỗ dán - Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

TCVN 12445:2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm nước

TCVN 12446:2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định modul đàn hồi khi uốn và độ bền uốn

TCVN 12447:2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván

TCVN 11903:2017 (ISO 16999:2003), Ván gỗ nhân tạo - Lấy mẫu và cắt mẫu thử

TCVN 11899:2018, Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt

EN 717-1, Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method/ Ván lát sàn - Xác định hàm lượng formaldehyde - Phần 1: Sự phát thải formaldehyde bằng phương pháp phát tán

## EN 120, Wood based panels - Determination of formaldehyde content - Extraction method called the perforator method/ Ván gỗ -  Xác định hàm lượng formaldehyde - Phương pháp chiết xuất thu hồi  mùi hơi

1.5.9. Sản phẩm ống dùng cho cấp thoát nước

TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009), Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 2: Ống​;

TCVN 8491-3:2011 (ISO 1452-3:2009), Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 3: Phụ tùng;

TCVN 11822:2017, Ống poly (Vinyl clorua) biến tính (PVC-M) chịu áp;

ISO 15877-2:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Poly(vinyl chloride) clo hóa (PVC-C) - Phần 2: Ống;

ISO 4435:2003, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) (Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp - Poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U))

TCVN 7305-2:2008 (ISO 4427-2 : 2007), Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 2: Ống;

TCVN 7305-3:2008 (ISO 4427-3:2007), Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 3: Phụ tùng;

TCVN 12304:2018 (ISO 8772:2006), Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polyethylene (PE)

ISO 15875-2:2003, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polyethylene liên kết ngang (PE-X) - Phần 2: Ống;

ISO 22391-2:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polyethylene chịu nhiệt độ cao (PE-RT) - Phần 2: Ống;

TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống;

TCVN 10097-3:2013 (ISO 15874-3:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 3: Phụ tùng;

TCVN 12305:2018 (ISO 8773:2006), Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp – Polypropylen (PP)

TCVN 6149-1:2009 (ISO 1167-1:2007), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 1: Phương pháp thử chung;

TCVN 6149-2:2009 (ISO 1167-2:2007), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử;

TCVN 6149-3:2009 (ISO 1167-3:2007), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 3: Chuẩn bị các chi tiết để thử;

TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017), Hệ thống ống bằng chất dẻo cấp nước chịu áp và không chịu áp - Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP);

TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998), Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Xác định độ cứng vòng riêng ban đầu;

TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014), về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp xác định độ bền kéo theo chiều dọc biểu kiến ban đầu;

TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009), Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước;

1.5.10. Sản phẩm vật liệu xây dựng khác

TCVN 9188:2012, Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

TCVN 8258:2009, Tấm xi măng sợi

TCVN 8259-2:2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn

TCVN 8259-6:2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khả năng chống thấm nước

TCVN 8259-9:2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định độ bền mưa nắng

JIS A 1481-3:2014, Determination Of Asbestos In Building Material Products - Part 3: Quantitative Analysis Of Containing Asbestos By X-ray Diffraction Method/ Xác định amiăng trong các sản phẩm vật liệu xây dựng - Phần 3: Phân tích định lượng vật liệu có chứa amiăng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X;

## ISO 22262-3:2018, Air quality - Bulk materials - Part 3: Quantitative determination of asbestos by X-ray diffraction method/ Chất lượng không khí - Vật liệu rời - Phần 3: Xác định định lượng amiăng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

TCVN 12513-2:2018 (ISO 6362-2:2014), Nhôm và Hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/Thanh, Ống, và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 2: Cơ tính

TCVN 12513-7:2018 (ISO 6362-2:2014), Nhôm và Hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/Thanh, Ống, và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 7: Thành phần hóa học

TCVN 197-1;2014, Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1; Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006), Quản lý cáp - Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp;

TCVN 7417-1:2010 (IEC 61386-1:2008), Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp - Phần 1: Yêu cầu chung;

TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000), Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh;

TCVN 9900-11-2:2013 (IEC 60695-11-2:2003), Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-2: Ngọn lửa thử nghiệm - Ngọn lửa trộn trước 1Kw - Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn.

TCVN 9067-2:2012, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tinh- Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền chọc thủng động

TCVN 9067-3:2012, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tinh- Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền nhiệt

TCVN 9067-4:2012, Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tinh- Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tinh

TCVN 9047:2014, Vật liệu chống thấm- Băng chặn nước PVC

TCVN 8267-3:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ cứng shore A

TCVN 8267-4:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 4: Xác định ảnh hưởng của lão hóa nhiệt đến sự tổn hao khối lượng, tạo vết nứt và phấn hóa.

TCVN 8267-6:2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 6: Xác định cường độ bám dính.

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Không sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn (tên viết khác amfibole) cho chế tạo các sản phẩm vật liệu xây dựng. Nhóm amiăng amfibôn bị cấm sử dụng gồm 05 loại sau:

- Amosite (amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hoá học: 5,5FeO.1,5MgO. 8SiO2.H2O;

- Crocidolite (amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hoá học:

3H2O.2Na2O. 6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;

- Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;

- Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O;

- Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O.

2.2. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo các phương pháp thử tương ứng và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 - Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông |
| 1 | Xi măng poóc lăng | 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: | PC 40 | PC 50 | TCVN 6016:2011 | Mẫu được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Lấy mẫu trung bình, tối thiểu 10 kg | 2523.29.90 |
|  |  | - 3 ngày ± 45 min | 21 | 25 |  |  |  |
|  |  | - 28 ngày ± 8 h | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10,0 | TCVN 6017:2015 |  |  |
|  |  | 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 | TCVN 141 |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn | 5,0* |  |  |  |
|  |  | 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn - Khi không sử dụng phụ gia đá vôi - Khi sử dụng phụ gia đá vôi | 3,0 3,5 |  |  |  |
|  |  | 6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn | 1,5 |  |  |  |
|  |  | (*) Cho phép hàm lượng MgO tới 6% nếu độ nở autoclave (xác định theo TCVN 8877:2011) của xi măng không lớn hơn 0,8%. |  |  |
| 2 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp | 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: | PCB 30 | PCB 40 | PCB 50 | TCVN 6016:2011 | Mẫu được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Lấy mẫu trung bình, tối thiểu 10 kg | 2523.29.90 |
|  |  | - 3 ngày ± 45 min | 14 | 18 | 22 |  |  |  |
|  |  | - 28 ngày ± 8 h | 30 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  | 2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10,0 | TCVN 6017:2015 |  |  |
|  |  | 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 | TCVN 141 |  |  |
|  |  | 4. Độ nở autoclave, %, không lớn hớn | 0,8 | TCVN 8877:2011 |  |  |
| 3 | Xi măng poóc lăng bền sun phát | Theo Phụ lục A | 2523.29.90 |
| 4 | Xỉ hạt lò cao | Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng | 2618.00.00 |
|  |  | 1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn | 1,6 | TCVN 4315:2007 | Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg |  |
|  |  | 2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn: |  | TCVN 4315:2007 |  |  |
|  |  | - 7 ngày | 55,0 |  |  |  |
|  |  | - 28 ngày | 75,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn | 10,0 | TCVN 141 |  |  |
|  |  | 4. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, I1, không lớn hơn | 1 | Phụ lục A - TCVN 12249:2018 |  |  |
|  |  | Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa |  |
|  |  | 1. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn | S60 | S 75 | S 95 | S105 | Phụ lục A -TCVN11586:2016 | Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg |  |
|  |  | 7 ngày | - | 55 | 75 | 95 |  |  |  |
|  |  | 28 ngày | 60 | 75 | 95 | 105 |  |  |  |
|  |  | 2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn | 10,0 | TCVN 8265:2009 |  |  |
|  |  | 3. Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3), %, không lớn hơn | 4,0 |  |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng ion clorua (Cl-), %, không lớn hơn | 0,02 | TCVN 141 |  |  |
|  |  | 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn | 3,0 | TCVN 11586:2016 |  |  |
|  |  | 6. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, I1, không lớn hơn | 1 | Phụ lục A - TCVN 12249:2018 |  |  |
| 5 | Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | Theo Phụ lục B | 2621.90.00 |
| II | Cốt liệu xây dựng |
| 1 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | 1. Thành phần hạt(b) | Theo Bảng 1 của TCVN 9205:2012 | TCVN 7572-2:2006 | Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử | 2517.10.00 |
|  |  | 2. Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm(b) | Theo mục 3.5 của TCVN 9205:2012 | TCVN 9205:2012 |  |  |
|  |  | 3. Hàm lượng hạt sét, %, không lớn hơn | 2 | TCVN 344:1986 |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng ion clorua (Cl-), không vượt quá(a) | Theo Bảng 2 của TCVN 9205:2012 | TCVN 7572-15:2006 |  |  |
|  |  | 5. Khả năng phản ứng kiềm – silic | Trong vùng cốt liệu vô hại | TCVN 7572-14:2006 |  |  |
| 2 | Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa | 1. Thành phần hạt | Theo Bảng 1 của TCVN 7570:2006 | TCVN 7572-2:2006 | Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử | 2505.10.00 |
|  |  | 2. Hàm lượng các tạp chất: - Sét cục và các tạp chất dạng cục - Hàm lượng bụi, bùn, sét | Theo Bảng 2 của TCVN 7570:2006 | TCVN 7572-8:2006 |  |  |
|  |  | 3. Tạp chất hữu cơ | Không thẫm hơn màu chuẩn | TCVN 7572-9:2006 |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng ion clorua (Cl-)(a) | Theo Bảng 3 của TCVN 7570:2006 | TCVN 7572-15:2006 |  |  |
|  |  | 5. Khả năng phản ứng kiềm – silic | Trong vùng cốt liệu vô hại | TCVN 7572-14:2006 |  |  |
| (a) Có thể sử dụng cốt liệu có hàm lượng ion Cl- vượt quá các quy định này nếu tổng hàm lượng ion Cl- trong 1 m3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg đối với bê tông cốt thép thường và không vượt quá 0,3 kg đối với bê tông cốt thép dự ứng lực. (b) Có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 µm và 75 µm khác với các quy định này nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và vữa. |
| III | Gạch, đá ốp lát |
| 1 | Gạch gốm ốp lát | Theo Phụ lục C | 6907.21.91 6907.21.93 6907.22.91 6907.22.93 6907.23.91 6907.23.93 |
| 2 | Đá ốp lát tự nhiên | Theo Phụ lục D | 2506.10.00 2506.20.00 2514.00.00 2515.12.20 2515.20.00 2516.20.20 2516.12.20 6802.21.00 6802.23.00 6802.29.10 6802.29.90 6802.91.10 6802.91.90 6802.92.00 6802.93.10 6802.93.00 |
| 3 | Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Theo Phụ lục E | 6810.19.90 6810.19.10 |
| 4 | Gạch bê tông tự chèn | Cường độ nén, N/mm2 | Mác M200 | 20 | TCVN 6476:1999 | Lấy đại diện 15 viên mẫu cùng một lô sản phẩm | 68101910 |
|  |  |  | Mác M300 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Mác M400 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Mác M500 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Mác M600 | 60 |  |  |  |
|  |  | Độ hút nước, % | Mác M200 | 10 | TCVN 6355:1998 |  |  |
|  |  |  | Mác M300 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Mác M400 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Mác M500 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Mác M600 | 6 |  |  |  |
|  |  | Độ mài mòn, g/cm2 | 0,5 | TCVN 6065:1995 |  |  |
| IV | Vật liệu xây |
| 1 | Gạch đất sét nung | Theo Phụ lục F | 6904.10.00 |
| 2 | Gạch bê tông | Theo Phụ lục G | 6810.11.00 |
| 3 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | Theo Phụ lục H | 6810.99.00 |
| 4 | Tấm tường | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép. | 6810.91.00 |
|  |  | 1. Độ hút nước, %, không lớn hơn |  | TCVN 3113:1993 | Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi đã đạt yêu cầu về kích thước và ngoại quan |  |
|  |  | - Tấm thông thường | 12 |  |  |  |
|  |  | - Tấm cách âm | 8 |  |  |  |
|  |  | 2. Cấp độ bền va đập của tấm tường rỗng | Số lần va đập kế tiếp tại các chiều cao rơi, mm | TCVN 11524:2016 | Lấy 03 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan và độ hút nước |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 1500 |  |  |  |
|  |  | - Cấp cao - C1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | - Cấp trung bình - C2 | 6 | 6 | - |  |  |  |
|  |  | - Cấp thấp - C3 | 6 | - | - |  |  |  |
|  |  | 3. Độ bền treo vật nặng, N, không nhỏ hơn | 1000 |  | Lấy 01 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan và độ hút nước |  |
|  |  | 4. Cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày, MPa, không nhỏ hơn | 15 | TCVN 3118:1993 | 03 mẫu thử 150 x 150 x 150 mm |  |
|  |  | Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp |  |
|  |  | 1. Cấp độ bền va đập của tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp | Số lần va đập kế tiếp tại các chiều cao rơi, mm | TCVN 11524:2016 | Lấy 03 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 1500 |  |  |  |
|  |  | - Cấp cao - C1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | - Cấp trung bình - C2 | 6 | 6 | - |  |  |  |
|  |  | - Cấp thấp - C3 | 6 | - | - |  |  |  |
|  |  | 2. Độ bền treo vật nặng |  |  |  |  |
|  |  |  | Tải trọng, N, không nhỏ hơn | Độ võng lớn nhất, mm | Biến dạng dư lớn nhất, mm | TCVN 12302:2018 | Lấy 03 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan |  |
|  |  | Mức 1 | 1000 | 5 | 1 |  |  |  |
|  |  | Mức 2 | 1250 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Mức 3 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Cường độ bám dính giữa tấm biên với lớp lõi, MPa, không nhỏ hơn | 0,3 | TCVN 9349:2012 | Lấy 01 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan |  |
|  |  | 4. Cường độ nén của tấm tường nhẹ ba lớp, MPa, không nhỏ hơn | 3,5 | TCVN 3118:1993 | 03 mẫu thử (100 x 100 x chiều dày) mm được cắt ra từ 03 tấm tường nhẹ |  |
|  |  | Tấm tường bê tông khí chưng áp |  |
|  |  | Cường độ chịu nén và khối lượng thể tích | Bảng 3. TCVN 12867:2020 | TCVN 12868:2020 | Lấy 02 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan |  |
|  |  | 2. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn | 0,2 |  | Lấy 01 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan |  |
| V | Vật liệu lợp |
| 1 | Tấm sóng amiăng xi măng | 1. Thời gian xuyên nước, h, không nhỏ hơn | 24 | TCVN 4435:2000 | Lấy 3 tấm sóng nguyên đã được bảo dưỡng ít nhất 28 ngày kể từ ngày sản xuất | 6811.40.10 |
|  |  | 2. Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng tấm sóng, N/m, không nhỏ hơn | 3500 |  |  |  |
| 2 | Ngói đất sét nung | 1. Độ thấm nước, cm3/cm2/ngày, không lớn hơn | Kiểu 1 | Kiểu 2 | TCVN 4313:2023 | Lấy đại diện 15 viên mẫu cùng một lô sản phẩm | 6905.10.00 |
|  |  | Giá trị trung bình | 0,8 | 0,925 |  |  |  |
|  |  | Độ thấm nước của từng viên mẫu | 0,85 | 0,95 |  |  |  |
|  |  | 2. Lực uốn gẫy, N, không nhỏ hơn |  |  |  |  |
|  |  | Đối với ngói phẳng | 600 | TCVN 4313:2023 (EN 1024:2012) |  |  |
|  |  | Đối với ngói có khóa liên động phẳng | 900 |  |  |  |
|  |  | Đối với ngói lợp trên và lợp dưới | 1000 |  |  |  |
|  |  | Đối với ngói khác | 1200 |  |  |  |
| 3 | Ngói gốm tráng men | 1. Độ hút nước, %, | TCVN 9133: 2011 | TCVN 6415-3:2005 | Lấy đại diện 10 viên mẫu cùng một lô sản phẩm | 6905.10.00 |
|  |  | 2. Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm, |  | TCVN 4313:1995. |  |  |
|  |  | 3. Độ bền rạn men, tính theo sự xuất hiện vết rạn sau quá trình thử |  | TCVN 6415-11:2005 |  |  |
| 4 | Ngói bê tông | Phụ lục I | 6811.82.20 |
| VI | Kính xây dựng |
| 1 | Kính nổi | Theo Phụ lục K | 7005.29.90 |
| 2 | Kính cán vân hoa | 1. Sai lệch chiều dày | Theo Bảng 1 của TCVN 7527:2005 | TCVN 7527:2005 | 3 mẫu kính kích thước ≥ (610x610) mm | 7005.29.90 |
|  |  | 2. Độ cong vênh, %, không lớn hơn | 0,3 | TCVN 7219:2018 |  |  |
|  |  | 3. Khuyết tật ngoại quan | Theo Bảng 3 của TCVN 7527:2005 | TCVN 7527:2005 |  |  |
| 3 | Kính phẳng tôi nhiệt an toàn | Theo Phụ lục L | 7007.19.90 |
| 4 | Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | 1. Sai lệch chiều dày | Mục 4. TCVN 7364-2: 2018 | TCVN 7364-5:2018 | 6 mẫu, kích thước ≥ (610x610) mm | 7007.29.90 |
|  |  | 2. Độ bền va đập bi rơi | Ít nhất 5 tấm kính khi dập vỡ các mảnh kính vẫn còn bám dính trên bề mặt lớp xen giữa | TCVN 7368:2013 |  |  |
|  |  | 3. Độ bền chịu nhiệt | Không xuất hiện bọt khí, bong rộp, vết vân | TCVN 7364-4: 2018 | 6 mẫu, kích thước ≥ (100x300) mm |  |
| 5 | Kính hộp gắn kín cách nhiệt | 1. Chiều dày danh nghĩa | Sai lệch cho phép* | TCVN 8260:2009 | 6 mẫu kích thước (350 x 500) mm | 7008.00.00 |
|  |  | Nhỏ hơn 17 | ± 1,0 |  |  |  |
|  |  | Từ 17 đến 22 | ± 1,5 |  |  |  |
|  |  | Lớn hơn 22 | ± 2,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Điểm sương, không được cao hơn | - 35oC |  |  |  |
|  |  | 3.Độ cách nhiệt toàn phần, K.m2/W,, không nhỏ hơn |  | Mục 5.5.1 TCVN 8260:2009 | 3 mẫu kính kích thước (50x50) mm của mỗi lớp kính đơn |  |
|  |  | Loại 1 | R1 | 0,25 |  |  |  |
|  |  | Loại 2 | R2 | 0,31 |  |  |  |
|  |  | Loại 3 | R3-1 | 0,37 |  |  |  |
|  |  |  | R3-2 | 0,43 |  |  |  |
|  |  | 4. Hệ số ngăn chặn nhiệt mặt trời, 1-g, không nhỏ hơn |  | Mục 5.5.1 TCVN 8260:2009 |  |  |
|  |  | Loại 4** | E4 | 0,35 |  |  |  |
|  |  | Loại 5** | E5 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | (*) Đối với những loại kính hộp gắn kín cách nhiệt có hai hoặc nhiều lớp khí và chiều dày của một lớp khí lớn hơn hoặc bằng 15 mm thì sai lệch chiều dày sẽ được thỏa thuận giữa các bên có liên quan. (**) Loại 4, Loại 5 xếp vào loại Kính hộp ngăn chặn nhiệt mặt trời yêu cầu đồng thời độ cách nhiệt toàn phần không được nhỏ hơn 0,25K.m2/W |  |
| 6 | Kính màu hấp thụ nhiệt | 1. Sai lệch chiều dày | Quy định theo tiêu chuẩn sản phẩm kính nguyên liệu | TCVN 7219:2018 | 3 mẫu kính, kích thước ≥ (610x610) mm | 7005.21.90 |
|  |  | 2. Khuyết tật ngoại quan | Quy định theo tiêu chuẩn sản phẩm kính nguyên liệu |  |  |  |
|  |  | Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời, không lớn hơn |  | Mục 6.2 - TCVN 7529:2005 |  |  |
|  |  | ɳ5 – 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | ɳ5 – 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| 7 | Kính phủ phản quang | 1. Sai lệch chiều dày | Quy định theo tiêu chuẩn sản phẩm kính nguyên liệu | TCVN 7219:2018 | 3 mẫu kính, kích thước ≥ (610x610) mm | 7005.21.90 |
|  |  | 2. Khuyết tật ngoại quan | Theo Bảng 1 của TCVN 7528:2005 | TCVN 7219:2018 |  |  |
|  |  | 3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | Bảng 2 của TCVN 7528:2005 | Mục 6.3 TCVN 7528:2005 | 3 mẫu kính, kích thước (50x50) mm |  |
|  |  | R 0,3 | Từ 0,30 đến 0,44 |  |  |  |
|  |  | R 0,5 | Từ 0,45 đến 0,59 |  |  |  |
|  |  | R 0,6 | Lớn hơn hoặc bằng 0,60 |  |  |  |
| 8 | Kính phủ bức xạ thấp (Low E) | 1. Độ phát xạ, ɛ, không lớn hơn |  | EN 12898:2019 | 3 mẫu kính, kích thước (50x50) mm | 7005.21.90 |
|  |  | Lớp phủ cứng | 0,25 |  |  |  |
|  |  | Lớp phủ mềm | 0,18 |  |  |  |
|  |  | Khuyết tật ngoại quan | Theo Bảng 1 của EN 1096-1:2012 (E) | Mục 8.2 EN 1096-1:2012 (E) | 3 mẫu kính, kích thước ≥ (610x610) mm |  |
| VII. | Thiết bị vệ sinh |
| 1 | Chậu rửa | Dung sai kích thước (*) | Theo mục 4 của TCVN 12650:2020 | TCVN 12650:2020 | 1 bộ sản phẩm hoàn chỉnh | 7324.90.10 6910.10.00 |
|  |  | Kiểm tra bằng mắt (*) | Theo mục 5 của TCVN 12650:2020 |  |  |  |
|  |  | Khả năng chịu tải | Chậu rửa treo tường không bị nứt, không bị vỡ hoặc biến dạng vĩnh viễn | Mục 5.2 - TCVN 12648:2020 |  |  |
|  |  | Thoát nước | Tất cả nước phải thoát đi | Mục 5.3 - TCVN 12648:2020 |  |  |
|  |  | Khả năng làm sạch | Mục 4.6 của TCVN 12648:2020 | Mục 5.8 - TCVN 12648:2020 |  |  |
|  |  | Bảo vệ chống tràn | Mục 4.7 của TCVN 12648:2020 | Mục 5.9 - TCVN 12648:2020 |  |  |
| 2 | Bồn Tiểu nam treo tường | Dung sai kích thước (*) | Theo mục 4 của TCVN 12650:2020 | TCVN 12650:2020 | 1 bộ sản phẩm hoàn chỉnh | 7324.90.10 6910.10.00 |
|  |  | Kiểm tra bằng mắt (*) | Theo mục 5 của TCVN 12650:2020 |  |  |  |
|  |  | Khả năng chịu tải | Không bị nứt, tách ra khỏi bức tường hoặc biến dạng vĩnh viễn | Mục 6.6.3 - TCVN 12651:2020 |  |  |
|  |  | Đặc tính xả | Theo mục 6.2 TCVN 12651:2020 | Mục 6.6.1.3 - TCVN 12651:2020 |  |  |
|  |  | Độ sâu nước bịt kín | Theo mục 6.1, 7.1 của TCVN 12651:2020 | Mục 6.6.1, 7.5.1 - TCVN 12651:2020 |  |  |
| 3 | Bồn Tiểu nữ | Dung sai kích thước (*) | Theo mục 4 của TCVN 12650:2020 | TCVN 12650:2020 | 1 bộ sản phẩm hoàn chỉnh | 7324.90.10 6910.10.00 |
|  |  | Kiểm tra bằng mắt (*) | Theo mục 5 của TCVN 12650:2020 |  |  |  |
|  |  | Khả năng chịu tải | Không xuất hiện bất kỳ vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào | Mục 5.2 - TCVN 12652:2020 |  |  |
|  |  | Khả năng làm sạch | Theo mục 4.3 TCVN 12652:2020 | Mục 5.3 - TCVN 12652:2020 |  |  |
|  |  | Bảo vệ chống chảy tràn | Theo mục 4.4 TCVN 12652:2020 | Mục 5.4 - TCVN 12652:2020 |  |  |
| 4 | Bệ Xí bệt | Dung sai kích thước (*) | Theo mục 4 của TCVN 12650:2020 | TCVN 12650:2020 | 1 bộ sản phẩm hoàn chỉnh | 7324.90.10 6910.10.00 |
|  |  | Kiểm tra bằng mắt (*) | Theo mục 5 của TCVN 12650:2020 |  |  |  |
|  |  | Tải trọng tĩnh | Không xuất hiện bất kỳ vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào | Mục 5.7.4 - TCVN 12649:2020 |  |  |
|  |  | Đặc tính xả | Theo mục 5.2 - TCVN 12649:2020 | Mục 5.7.2 - TCVN 12652:2020 |  |  |
| (*) Chỉ áp dụng cho bộ sản phẩm được sản xuất từ sứ tráng men |
| VIII | Vật liệu trang trí và hoàn thiện |
| 1 | Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo | 1. Mức thôi nhiễm của các kim loại nặng | Bảng 1. TCVN 11896:2017 | TCVN 11898:2017 | Mẫu thử là nguyên 01 cuộn vật liệu dán tường hoặc 01 cuộn diềm vật liệu dán tường | 4814.90.00 4814.20.10 4814.20.91 4814.20.99 |
|  |  | 2. Hàm lượng monome vinyl clorua, mg/kg vật liệu dán tường, không lớn hơn | 0,2 |  |  |  |
|  |  | 3. Hàm lượng formaldehyt phát tán, mg/kg vật liệu dán tường, không lớn hơn | 120 |  |  |  |
| 2 | Sơn tường - dạng nhũ tương | 1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô, loại, không lớn hơn, | 1 | TCVN 2097:2015 | Lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 với mẫu gộp tối thiểu là 2 lít | 3209.10.90 |
|  |  | 2. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn: |  | TCVN 8653-4:2012 |  |  |
|  |  | - Sơn phủ nội thất | 100 |  |  |  |
|  |  | - Sơn phủ ngoại thất | 1200 |  |  |  |
|  |  | 3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn | 50 | TCVN 8653-5:2012 |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), g/l, không lớn hơn | 50 | TCVN 10370-1,2:2014 hoặc TCVN 10369:2014 |  |  |
| 3 | Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi* |  | Tấm thạch cao | Panel thạch cao cốt sợi |  | - Đối với mẫu kích thước tiêu chuẩn (1220 x 2440 mm): không nhỏ hơn 03 tấm nguyên; - Đối với mẫu kích thước khác: Tổng diện tích mẫu thử không nhỏ hơn 3 m2 | 6809.11.00 6809.19.90 |
|  |  | 1. Cường độ chịu uốn | TCVN 8256 | TCVN 13560 | TCVN 8257 |  |  |
|  |  | 2. Độ biến dạng ẩm |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Độ hút nước (chỉ áp dụng cho loại nền chịu ẩm; ốp ngoài; làm mái nhà) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur – S8), ppm, không lớn hơn | 10 | ASTM C471M-20a |  |  |
|  | (*) Không áp dụng đối với tấm ốp thạch cao có lỗ tiêu âm (d ) Điều kiện bảo quản mẫu trước khi thử nghiệm: nhiệt độ (27 ± 2) 0C và độ ẩm tương đối (65 ± 5) %.. |
| 4 | Ván gỗ nhân tạo | Ván sợi |  |  |
|  |  | 1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước | Phụ thuộc theo từng loại được nêu trong TCVN 7753:2007 | TCVN 12445 | Lấy tối thiểu 02 mẫu nguyên khổ ở mỗi lô hàng | 4411.1200 4411.1300 4411.1400 4411.9200 4411.9300 4411.9400 |
|  |  | 2. Độ bền uốn tĩnh |  | TCVN 12446 |  |  |
|  |  | 3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván |  | TCVN 12447 |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng formaldehyt phát tán, mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | Phân loại E 1 | Không lớn hơn 0,124 | EN 717 - 1 |  |  |
|  |  |  | Hoặc Không hớn hơn 8 mg/100g | EN 120 |  |  |
|  |  | Phân loại E 2 | Lớn hơn 0,124 | EN 717 - 1 |  |  |
|  |  |  | Hoặc Không lớn hơn 30 mg/100g | EN 120 |  |  |
|  |  | Ván dăm |  |  |
|  |  | 1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước | Phụ thuộc theo từng loại được nêu trong TCVN 12362:2018 | TCVN 12445 | Lấy tối thiểu 02 mẫu nguyên khổ ở mỗi lô hàng | 4410.1100 |
|  |  | 2. Độ bền uốn tĩnh |  | TCVN 12446 |  |  |
|  |  | 3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván |  | TCVN 12447 |  |  |
|  |  | 4. Hàm lượng formaldehyt phát tán, mg/l, không lớn hơn | 0,124 mg/m3 | TCVN 11899-1 |  |  |
|  |  |  | 0,7 | TCVN 11899-4 |  |  |
|  |  |  | 8,0 mg/100g | TCVN 11899-5 |  |  |
|  |  | Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình |  |  |
|  |  | Hàm lượng formaldehyt phát tán, mg/m3, không lớn hơn | 0,124 | TCVN 11899-1 (ISO 12460-1) | TCVN 11903 (ISO 16999), 02 mẫu thử kích thước (0,5 x 0,5) m. | 4418.99.00 |
| IX | Các sản phẩm ống cấp thoát nước |
| 1 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất | Độ bền với áp suất bên trong: - Đối với ống và phụ tùng PVC-U: + ở 20°C, trong 1h; - Đối với ống và phụ tùng PVC-C: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 165h; - Đối với ống và phụ tùng PVC-M: + ở 20°C, trong 1h; | Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm | TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1: 2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2: 2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3: 2006) | Lấy mẫu thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. | 3917.23.00 3917.40.00 |
| 2 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | Độ bền với áp suất bên trong: - Đối với ống và phụ tùng PE: + ở 20°C, trong 100h; + ở 80°C, trong 165h; - Đối với ống và phụ tùng PE-X: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 1h; - Đối với ống và phụ tùng PE-RT: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 22h; | Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm | TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1: 2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2: 2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3: 2006) | Lấy mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. | 3917.21.00 3917.40.00 3917.32.99 3917.33.90 |
| 3 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất | Độ bền với áp suất bên trong: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 22h; | Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm | TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1: 2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2: 2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3: 2006) | Lấy mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. | 3917.22.00 3917.40.00 |
| 4 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) | 1. Độ cứng vòng của ống và phụ tùng | ≥ SN tương ứng trong bảng 9 TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017) | TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998) | Mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. | 3917.29.25 3917.40.00 |
|  |  | 2. Độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc | Đạt yêu cầu trong bảng 14 - tương ứng với PN và DN ống TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017) | TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014) |  |  |
| 5 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước | 1. Độ kín của ống và phụ tùng nối ống đối với áp suất bên trong là 1,5 PFA + 5 bar | TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) Không rò rỉ | Điều 7.1 TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) | Lấy mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. | 7303.00.19 7303.00.11 7307.19.00 |
| X | Các sản phẩm, hàng hóa VLXD khác |
| 1 | Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | Loại amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | Amiăng crizôtin không lẫn khoáng vật nhóm amfibôn | TCVN 9188:2012 | Mẫu thử tối thiểu 5 kg | 2524.90.00 |
| 2 | Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm | 1. Độ bền kéo, Rm | Bảng 3 - TCVN 12513-2:2018 | TCVN 197-1:2014 | Lấy tối thiểu 3 thanh tại các vị trí khác nhau của lô hàng, mỗi thanh có chiều dài tối thiểu 0,5 m | 7604.29.90 7610.90.99 |
|  |  | 2. Độ giãn dài nhỏ nhất |  |  |  |  |
|  |  | 3. Thành phần hóa học | Bảng 1 - TCVN 12513-7:2018 | TCVN 12513-7:2018 |  |  |
| 3 | Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình | 1. Độ bền cơ học | Đảm bảo khả năng chịu tải làm việc an toàn - S | Điều 10.1 TCVN 10688:2015 | Lấy tối thiểu ở 03 vị trí của lô hàng. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn máng, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 2,0 m. | 7308.90.60 7326.90.99 |
|  |  | 2. Khả năng chống cháy lan | Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan | TCVN 9900-2-11:2013 TCVN 9900-11-2:2013 |  |  |
| 4 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà | 1. Khả năng chống cháy lan | TCVN 7417-1:2010 (IEC 61386-1:2008) Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan | TCVN 9900-2-11:2013 TCVN 9900-11-2:2013 | Lấy mẫu ống tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 6 phụ tùng. | 3917.21.00 3917.22.00 3917.23.00 3917.40.00 |
| 5 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính | 1. Độ bền nhiệt | Không cháy | TCVN 9067-3:2012 | Lấy mẫu ngẫu nhiên ở tối thiểu hai vị trí sao cho mẫu gộp có diện tích tối thiểu là 2 m2. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên | 6807.10.00 |
|  |  | 2. Độ bền chọc thủng động, J, không nhỏ hơn |  | TCVN 9067-2:2012 |  |  |
|  |  | Tấm dày 2 mm | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Tấm dày 3 mm | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Tấm dày 4 mm | 4,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Độ thấm nước dưới áp lực thuỷ tĩnh, sau 48 h | Không thấm | TCVN 9067-4:2012 |  |  |
| 6 | Băng chặn nước PVC | 1. Độ bền kéo, MPa, không nhỏ hơn | 11,8 | TCVN 9407:2014 | Lấy ngẫu nhiên ở tối thiểu ba vị trí sao cho mẫu gộp có chiều dài tối thiểu 1,5 m. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 0,5 m theo chiều dài với chiều rộng của tấm được giữ nguyên. | 3919.90.99 |
|  |  | 2. Độ bền hoá chất, %: |  |  |  |  |
|  |  | Trong môi trường kiềm | Tỷ lệ thay đổi cường độ chịu kéo là ± 20 |  |  |  |
|  |  | Trong môi trường nước muối | Tỷ lệ thay đổi cường độ chịu kéo là ± 10 |  |  |  |
| 7 | Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng | 1. Ảnh hưởng của lão hoá nhiệt đến tổn hao khối lượng, %, không lớn hơn | 10 | TCVN 8267-4:2009 | Lấy ngẫu nhiên tối thiểu ở 3 vị trí sao cho mẫu gộp tối thiểu 03 ống. Mỗi vị trí lấy tối thiểu 01 ống. | 3910.00.90 |
|  |  | 2. Độ cứng shore A | Từ 20 đến 60 | TCVN 8267-3:2009 |  |  |
|  |  | 3. Cường độ bám dính (thử ở điều kiện chuẩn), kPa, không nhỏ hơn | 345 | TCVN 8267-6:2009 |  |  |

PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy

3.1.1. Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng ở Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn này được thực hiện theo các phương thức đánh giá nêu tại khoản 3.1.2.

3.1.2. Các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn (sau đây gọi tắt là Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư  02/2017/TT-BKHCN), cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 01 năm. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.

- Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

3.2. Quy định về công bố hợp quy

3.2.1. Các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 của Quy chuẩn này theo Mức 2 hoặc Mức 3 được quy định tại điều 4 của Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020.

3.2.2. Việc công bố hợp quy các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng được thực hiện tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương:

- Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu: Công bố hợp quy thực hiện tại nơi nhập khẩu (tại cửa khẩu).

- Đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước: Công bố hợp quy thực hiện tại nơi đăng ký kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

3.2.3. Hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu 2.CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

3.2.4. Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ hợp quy, công bố hợp quy theo Điều 14, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Điều 1 khoản 4 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN.

3.2.5. Áp dụng biện pháp quản lý mức 2 và mức 3 (được quy định tại điều 4 của Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020) đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, cụ thể như sau:

a). Các sản phẩm, hàng hóa áp dụng biện pháp quản lý mức 3:

| TT | Tên sản phẩm, hàng hóa | Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kính nổi | 7005.29.90 |
| 2 | Kính phẳng tôi nhiệt an toàn | 7007.19.90 |
| 3 | Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | 7007.29.90 |
| 4 | Kính hộp gắn kín cách nhiệt | 7008.00.00 |
| 5 | Kính màu hấp thụ nhiệt | 7005.21.90 |
| 6 | Kính phủ phản quang | 7005.21.90 |
| 7 | Kính phủ bức xạ thấp (Low E) | 7005.21.90 |
| 8 | Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo | 4814.90.00 4814.20.10 4814.20.91 4814.20.99 |
| 9 | Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi | 6809.11.00 6809.19.90 |
| 10 | Ván gỗ nhân tạo – Ván sợi | 4411.1200 4411.1300 4411.1400 4411.9200 4411.9300 4411.9400 |
|  | Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm | 4410.1100 |
|  | Ván gỗ nhân tạo – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình | 4418.99.00 |
| 11 | Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | 2524.90.00 |

b). Các sản phẩm, hàng hóa áp dụng biện pháp quản lý mức 2: là các sản phẩm, hàng hóa trong Bảng 1, không được nêu tại điểm a mục 3.2.5.

3.3. Quy định về bảo quản chờ thông quan, miễn giảm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu

3.3.1. Đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu áp dụng biện pháp quản lý mức 2 (điểm b mục 3.2.5), các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quan kiểm tra tại địa phương thực hiện các quy định tại khoản 2b, Điều 7, Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 (được sửa đổi bởi khoản 3, Điều 7, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018)

3.3.2 Đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu áp dụng biện pháp quản lý mức 3 (điểm a mục 3.2.5), các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quan kiểm tra tại địa phương thực hiện các quy định tại khoản 2c, Điều 7, Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 (được sửa đổi bởi khoản 3, Điều 7, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018).

3.3.3. Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Đối với hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một đơn vị nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn này được cơ quan kiểm tra nhà nước cấp văn bản xác nhận sẽ được miễn kiểm tra về chất lượng trong thời hạn 02 năm.

Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: đơn vị nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020.

Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP gửi về Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương để xem xét, xác nhận miễn giảm.

3.4. Quy định về xử lý hồ sơ nhập khẩu và chất lượng hàng hóa nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: theo Điều 6, điều 9 Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020.

3.5. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và khối lượng mẫu điển hình

3.5.1. Phương pháp lấy mẫu điển hình tuân theo các quy định nêu trong tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm tương ứng.

3.5.2. Quy cách và khối lượng mẫu điển hình cho mỗi lô sản phẩm tuân theo quy định trong Bảng 1, Phần 2 tương ứng với từng loại sản phẩm.

3.6. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 và Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn đối với sản phẩm đó.

PHẦN 4. CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM

4.1. Hoạt động chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

4.2. Các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp về thử nghiệm, chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP, Nghị định số 62/2016/NĐ-CP và có năng lực đáp ứng yêu cầu về thử nghiệm, chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy định tại QCVN 16:2022/BXD, lập hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm.

PHẦN 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

5.1. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường- Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối về công tác đo lường và tiêu chuẩn hóa, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy.

b) Tổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng và Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương kiểm tra, đánh giá năng lực và đề xuất Bộ Xây dựng ban hành quyết định chỉ định/thừa nhận và công bố các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm; gửi 01 bản quyết định chỉ định cho Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận hợp quy để phối hợp theo dõi, quản lý.

đ) Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm.

e) Phối hợp với Vụ Vật liệu xây dựng theo dõi, tổng hợp, kiểm tra tình hình hoạt động công bố hợp quy, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc xác nhận miễn giảm kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5.2. Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trườngtổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

b) Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm.

5.3. Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

b) Tiếp nhận Hồ sơ miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân và có văn bản xác nhận hoặc từ chối miễn giảm kiểm tra hoặc có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn giảm kiểm tra theo quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

c) Quản lý, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn.

d) Tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, tình hình miễn giảm kiểm tra hàng hóa và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

5.4. Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm:

a) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy về Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương và Bộ Xây dựng.

b) Trường hợp đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đã cấp, gửi văn bản báo cáo về sở Xây dựng địa phương để theo dõi, quản lý.

c) Khi có thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy đã đăng ký thì thông báo cho Bộ Xây dựng và Cơ quan kiểm tra Nhà nước tại địa phương nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận hợp quy trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

5.5. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có trách nhiệm: tuân thủ các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 02/TT-BKHCN và Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN. (Áp dụng phiên bản mới nhất khi được thay thế, sửa đổi).

______________

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A - Xi măng poóc lăng bền sun phát

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bền sulfat trung bình | Bền sulfat cao |  |  |
|  |  | PCMSR30 | PCMSR40 | PCMSR50 | PCHSR30 | PCHSR40 | PCHSR50 |  |  |
| 1 | Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn | 3,0 | 3,0 | TCVN 141 | Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ |
| 2 | Hàm lượng magiê ôxyt (MgO), %, không lớn hơn | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 3 | Hàm lượng sắt ôxyt (Fe2O3), %, không lớn hơn | 6,0 | - |  |  |
| 4 | Hàm lượng nhôm ôxyt (Al2O3), %, không lớn hơn | 6,0 | - |  |  |
| 5 | Hàm lượng anhydrit sunfuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,0(1) | 2,3(1) |  |  |
| 6 | Hàm lượng (C3A), %, không lớn hơn | 8(2) | 5(2) |  |  |
| 7 | Tổng hàm lượng (C4AF + 2C3A), %, không lớn hơn | - | 25(2) |  |  |
| 8 | Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn | 0,75 | 0,75 |  |  |
| 9 | Độ ổn định thể tích, theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn | 10 | 10 | TCVN 6017:2015 |  |
| 10 | Cường độ nén,MPa, không nhỏ hơn |  | TCVN 6016:2011 |  |
|  | - 3 ngày | 16 | 21 | 25 | 12 | 16 | 20 |  |  |
|  | - 28 ngày | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |  |  |
|  | (1) Hàm lượng SO3 trong xi măng được phép vượt quá giá trị theo mức yêu cầu trên, khi xi măng được kiểm tra giá trị độ nở theo TCVN 12003 không vượt quá 0,02% ở tuổi 14 ngày, giá trị độ nở phải được cung cấp; (2) Thành phần khoáng xi măng poóc lăng bền sun phát được tính theo công thức: Tri canxi aluminat (C3A) = (2,650 x %Al2O3) - (1,692 x %Fe2O3). Tetra canxi fero aluminat (C4AF) = (3,043 x %Fe2O3). |  |  |

PHỤ LỤC B - Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dùng cho bê tông và vữa xây | dùng cho xi măng |  |  |
|  |  | Loại tro bay | Lĩnh vực sử dụng | Tro axit F | Tro bazơ C |  |  |
|  |  |  | a | b | c | d |  |  |  |  |
| 1 | Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO3, % khối lượng, không lớn hơn | F C | 3 5 | 5 5 | 3 6 | 3 3 | 3,5 | 5,0 | TCVN 141 | Mẫu đơn được lấy ở ít nhất 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư |
| 2 | Hàm lượng canxi ôxit tự do CaOtd, % khối lượng, không lớn hơn | F C | - 2 | - 4 | - 4 | - 2 | 1,0 | 3,0 |  |  |
| 3 | Hàm lượng mất khi nung MKN, % khối lượng, không lớn hơn | F C | 12 5 | 15 9 | 8* 7 | 5* 5 | 8* | 6 | TCVN 8262:2009 |  |
| 4 | Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan), % khối lượng, không lớn hơn | F C | 1,5 | 1,5 | TCVN 6882:2016 |  |
| 5 | Hàm lượng ion Cl-, % khối lượng, không lớn hơn | F C | 0,1 | - | - | 0,1 |  | TCVN 141 |  |
| 6 | Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff, (Bq/kg) của tro bay dùng: |  |  | Phụ lục A - TCVN 10302:2014 |  |
|  | - Đối với công trình nhà ở và công cộng, không lớn hơn | 370 | 370 |  |  |
|  | - Đối với công trình công nghiệp, đường đô thị và khu dân cư, không lớn hơn | 740 |  |  |  |
| 7 | Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng, %, không nhỏ hơn |  | 75 | TCVN 6882:2016 |  |
|  | * Khi đốt than Antraxit, có thể sử dụng tro bay với hàm lượng mất khi nung tương ứng: - lĩnh vực c tới 12 %; lĩnh vực d tới 10 %, theo thỏa thuận hoặc theo kết quả thử nghiệm được chấp nhận. + F - Tro axit C - Tro Bazơ; + Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây, bao gồm 4 nhóm lĩnh vực sử dụng, ký hiệu: - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông cốt thép từ bê tông nặng và bê tông nhẹ, ký hiệu: a; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông không cốt thép từ bê tông nặng, bê tông nhẹ và vữa xây, ký hiệu: b; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông tổ ong, ký hiệu: c; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt, ký hiệu: d. |

PHỤ LỤC C – Gạch gốm ốp lát

Bảng C - 1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô (Nhóm B)

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BIa Ev ≤ 0,5% | BIb 0,5% < Ev≤ 3% | BIIa 3% < Ev≤ 6% | BIIb 6% < Ev ≤ 10% | BIII Ev > 10% |  |  |
| 1. | Độ hút nước, Ev , % khối lượng |  |  | TCVN 6415-3:2016 | 5 - 10 viên gạch nguyên |
|  | - Trung bình | Ev ≤ 0,5% | 0,5% < Ev≤ 3% | 3% < Ev≤ 6% | 6% < Ev ≤ 10% | Ev > 10% |  |  |
|  | - Của từng mẫu, không lớn hơn | 0,6 | 3,3 | 6,5 | 11 | - |  |  |
| 2. | Độ bền uốn, MPa |  |  |  |  |  | TCVN 6415-4:2016 |  |
|  | - Trung bình, không nhỏ hơn | 35 | 30 | 22 | 18 | 12 (d ≥ 7,5) 15 (d < 7,5) |  |  |
|  | - Của từng mẫu, không nhỏ hơn | 32 | 27 | 20 | 16 | - |  |  |
| 3. | Độ chịu mài mòn |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không phủ men, tính bằng thể tích vật liệu bị hao hụt khi mài mòn, mm3, không lớn hơn | 175 | 175 | 345 | 540 | - | TCVN 6415-6:2016 |  |
| 3.2. | Độ chịu mài mòn đối với gạch phủ men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp | I, II, III, IV | I, II, III, IV | I, II, III, IV | I, II, III, IV | I, II, III, IV | TCVN 6415-7:2016 |  |
| 4. | Hệ số chống trơn trượt | - Chất làm ướt | A, B, C | DIN 51130, DIN 51097, AS/NZS 4856 |  |
|  |  | - Dầu động cơ | R8(*), R9 ,R10, R11, R12, R13 |  |  |
| 5. | Hệ số giãn nở nhiệt dài | Theo phương pháp thử | TCVN 6415-8:2016 |  |
| 6. | Hệ số giãn nở ẩm | Theo phương pháp thử | TCVN 6415-10:2016 |  |

Bảng C - 2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo (Nhóm A)

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIa Ev≤ 0,5% | AIb 0,5 < Ev ≤ 3% | AIIa-1 3% < Ev ≤ 6% | AIIa-2 3% < Ev ≤ 6% | AIIb-1 6% < Ev ≤ 10% | AIIb-2 6% < Ev ≤ 10% | AIII Ev > 10% |  |  |
| 1. | Độ hút nước, Ev, % khối lượng |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 6415-3:2016 | 5 - 10 viên gạch nguyên |
|  | - Trung bình | Ev ≤ 3% | 0,5 < Ev≤ 3% | 3% < Ev≤ 6% | 3% < Ev ≤ 6% | 6% < Ev≤ 10% | 6% < Ev ≤ 10% | Ev > 10% |  |  |
|  | - Của từng mẫu, không lớn hơn | 0,6 | 3,3 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | - |  |  |
| 2. | Độ bền uốn, MPa |  |  |  |  |  |  |  | TCVN 6415-4:2016 |  |
|  | - Trung bình, không nhỏ hơn | 28 | 23 | 20 | 13 | 17,5 | 9 | 8 |  |  |
|  | - Của từng mẫu, không nhỏ hơn | 21 | 18 | 18 | 11 | 15 | 8 | 7 |  |  |
| 3. | Độ chịu mài mòn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không phủ men, tính bằng thể tích vật liệu bị hao hụt khi mài mòn, mm3, không lớn hơn | 275 | 275 | 393 | 541 | 649 | 1062 | 2365 | TCVN 6415-6:2016 |  |
| 3.2. | Độ chịu mài mòn đối với gạch phủ men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp |  |  |  | I, II, III, IV |  |  | I, II, III, IV | TCVN 6415-7:2016 |  |
| 4. | Hệ số chống trơn trượt | - Chất làm ướt | A, B, C | DIN 51130, DIN 51097, AS/NZS 4856 |  |
|  |  | - Dầu động cơ | R8(*), R9, R10, R11, R12, R13 |  |  |
| 5. | Hệ số giãn nở nhiệt dài | Theo phương pháp thử | TCVN 6415-8:2016 |  |
| 6. | Hệ số giãn nở ẩm | Theo phương pháp thử | TCVN 6415-10:2016 |  |

Ghi chú:

Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn hơn 1500 m2. Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1 mục III, Bảng 1), quy định cụ thể về quy cách mẫu và chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra như sau:

(*) chỉ những mẫu gạch không đạt được R9

- Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ hơn 2 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1. ; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2.

- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 2 cm đến nhỏ hơn 10 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1., 3.; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m2.

- Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 cm đến nhỏ hơn 20 cm: cần kiểm tra chỉ tiêu số 1., 3., 4.,..; Số lượng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,36 m2.

- Đối với gạch có kích thước cạnh lớn hơn hoặc bằng 20 cm: cần kiểm tra chỉ tiêu 1., 2., 3., 4.,.; Số lượng mẫu: 10 viên gạch nguyên và/hoặc không nhỏ hơn 0,5 m2.

PHỤ LỤC D – Đá ốp lát tự nhiên

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhóm đá granit | Nhóm đá thạch anh | Nhóm đá hoa (đá Marble) | Nhóm đá vôi | Nhóm đá phiến (**) | Nhóm khác |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | Serpentin | Travertin |  |  |
|  |  |  | I | II | III | I | II | I | II | III | Ia | Ib | IIa | IIb | I | II |  |  |  |
| 1 | Độ hút nước, %, không lớn hơn | 0,4 | 1 | 3 | 8 | 0,2 | 3 | 7,5 | 12 | 0,25 | - | - | 0,2 | 0,6 | 2,5 | TCVN 6415-3 : 2016 | 7 mẫu kích thước (100 x 200) mm |
| 2 | Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn | 10,3 | 13,9 | 6,9 | 2,4 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 2,9 | 50 | 62 | 38 | 50 | 6,9 | - | TCVN 6415-4 :2016 |  |
| 3 | Độ chịu mài mòn bề mặt - Ha, không nhỏ hơn (*) | 25 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | TCVN 4732:2016 | 5 mẫu kích thước (47 x 47) mm |
| 4 | Hệ số chống trơn trượt: |  |
|  | - Chất làm ướt | A, B, C | DIN 51130, DIN 51097, AS/NZS 4856 | 1,2 m2 đá |
|  | - Dầu động cơ | R8(***), R9, R10, R11, R12, R13 |  |  |
|  | (*) Chỉ áp dụng đối với các loại đá có bề mặt phẳng (**) Đối với đá phiến, có thể sử dụng trong môi trường chứa axit. Loại I được dùng cho ngoại thất, loại II được dùng cho nội thất. (***) chỉ những mẫu không đạt được R9 |  |  |

PHỤ LỤC E - Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 > 2,0 | 2,0 ≥ W2 > 0,5 | 0,5 ≥ W3 > 0,05 | W4 ≤ 0,05 |  |  |
| 1 | Độ hút nước, % khối lượng | W1 > 2,0 | 2,0 ≥ W2 > 0,5 | 0,5 ≥ W3 > 0,05 | W4 ≤ 0,05 | BSEN 14617-1:2013 | 06 mẫu thử kích thước (100x100) mm và độ dày (10 ± 2) mm |
| 2 | Độ bền uốn, MPa | F1 < 12,0 | 12,0 ≤ F2 < 25,0 | 25,0 ≤ F3 < 40,0 | F4 ≥ 40,0 | BSEN 14617-2:2016 | 10 mẫu thử kích thước tối thiểu như sau: Chiều dài ít nhất là (200 ± 0,3) mm; Chiều rộng ít nhất là (50 ± 0,3) mm và không lớn hơn chiều dài. |
| 3 | Độ bền mài mòn (mm) | A1 > 36,5 | 36,5 ≥ A2 > 33,0 | 33,0 ≥ A3 > 29,0 | A4 ≤ 29,0 | BSEN 14617-4:2012 | 06 mẫu thử kích thước tối thiểu (100x70) mm |
| 4 | Độ bền hóa học | C1 | C2 | C3 | C4 | BSEN 14617-10:2012 | 04 mẫu thử kích thước tối thiểu (300x300) mm |

PHỤ LỤC F - Gạch đất sét nung

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu câu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gạch đặc | Gạch rỗng |  |  |
| 1. | Độ bền nén và uốn | Bảng E | TCVN 6355-2÷3:2009 | Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô |
| 2. | Độ hút nước, %, không lớn hơn | 16 | 16 | TCVN 6355-4:2009 |  |

Bảng F - Cường độ nén và uốn của gạch đất sét nung

Đơn vị tính bằng MPa

| Gạch rỗng | Gạch đặc |
| --- | --- |
| Mác gạch | Cường độ nén | Cường độ uốn | Mác gạch | Cường độ nén | Cường độ uốn |
|  | Trung bình cho 5 mẫu thử | Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử | Trung bình cho 5 mẫu thử | Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử |  | Trung bình cho 5 mẫu thử | Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử | Trung bình cho 5 mẫu thử | Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử |
| M 125 | 12,5 | 10,0 | 1,8 | 0,9 | M 200 | 20 | 15 | 3,4 | 1,7 |
| M 100 | 10,0 | 7,5 | 1,6 | 0,8 | M 150 | 15 | 12,5 | 2,8 | 1,4 |
| M 75 | 7,5 | 5,0 | 1,4 | 0,7 | M 125 | 12,5 | 10 | 2,5 | 1,2 |
| M 50 | 5,0 | 3,5 | 1,4 | 0,7 | M 100 | 10 | 7,5 | 2,2 | 1,1 |
| M 35 | 3,5 | 2,5 | - | - | M 75 | 7,5 | 5 | 1,8 | 0,9 |
|  |  |  |  |  | M 50 | 5 | 3,5 | 1,6 | 0,8 |

PHỤ LỤC G - Gạch bê tông

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu câu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cường độ chịu nén | Bảng G | TCVN 6477:2016 | Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô |
| 2. | Độ thấm nước |  |  |  |
| 3. | Độ hút nước |  | TCVN 6355-4:2009 |  |

Bảng G - Cường độ chịu nén, độ hút nước và độ thấm nước của gạch bê tông

| Mác gạch | Cường độ chịu nén, MPa | Độ hút nước, % khối lượng, không lớn hơn | Độ thấm nước, L/m2.h, không lớn hơn |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình cho ba mẫu thử, không nhỏ hơn | Nhỏ nhất cho một mẫu thử |  | Gạch xây không trát | Gạch xây có trát |
| M 3,5 | 3,5 | 3,1 | 14 | 0,35 | 16 |
| M 5,0 | 5,0 | 4,5 |  |  |  |
| M 7,5 | 7,5 | 6,7 | 12 |  |  |
| M 10,0 | 10,0 | 9,0 |  |  |  |
| M 12,5 | 12,5 | 11,2 |  |  |  |
| M 15,0 | 15,0 | 13,5 |  |  |  |
| M 20,0 | 20,0 | 18,0 |  |  |  |

PHỤ LỤC H - Sản phẩm bê tông khí chưng áp

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu câu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cường độ nén | Bảng G | TCVN 9030:2017 | Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô |
| 2. | Khối lượng thể tích khô |  |  |  |
| 3. | Độ co khô, mm/m, không lớn hơn | 0,2 (0,02%) |  |  |

Bảng H - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô

| Cấp cường độ nén B | Giá trị trung bình cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn | Khối lượng thể tích khô, kg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Danh nghĩa | Trung bình |
| B2 | 2,5 | 400 | từ 351 đến 450 |
|  |  | 500 | từ 451 đến 550 |
| B3 | 3,5 | 500 | từ 451 đến 550 |
|  |  | 600 | từ 551 đến 650 |
| B4 | 5,0 | 600 | từ 551 đến 650 |
|  |  | 700 | từ 651 đến 750 |
|  |  | 800 | từ 751 đến 850 |
| B6 | 7,5 | 700 | từ 651 đến 750 |
|  |  | 800 | từ 751 đến 850 |
|  |  | 900 | từ 851 đến 950 |
| B8 | 10,0 | 800 | từ 751 đến 850 |
|  |  | 900 | từ 851 đến 950 |
|  |  | 1000 | từ 951 đến 1050 |

PHỤ LỤC I – Ngói bê tông

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu câu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Độ bền cơ học | Bảng H | EN 491:2011 | Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô |
| 2. | Độ thấm nước | Không thấm |  |  |

Bảng I – Lực uốn gãy tối thiểu Fmin của ngói

| Đặc tính | Ngói có rãnh liên kết | Ngói không có rãnh liên kết |
| --- | --- | --- |
|  | Dạng sóng | Dạng phẳng |  |
| Chiều cao sóng | d > 20 mm | 20 mm ≥ d ≥ 5 mm | d < 5 mm |  |
| Chiều rộng làm việc của viên ngói cw (mm) | ≥ 300 | ≤ 200 | ≥ 300 | ≤ 200 | ≥ 300 | ≤ 200 |  |
| Fmin (N) | 2000 | 1400 | 1400 | 1000 | 1200 | 800 | 550 |

PHỤ LỤC K – Kính nổi

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu câu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sai lệch chiều dày | Bảng I.1 | TCVN 7219:2018 | 3 mẫu, kích thước ≥ (610x610) mm |
| 2. | Khuyết tật ngoại quan | Bảng I.2 |  |  |
| 3. | Độ xuyên quang | Bảng I.1 | TCVN 7737:2007 |  |

Bảng K.1 - Chiều dày danh nghĩa, sai số kích thước cho phép và độ xuyên quang

| Loại kính | Chiều dày danh nghĩa, mm | Sai số chiều dày, mm | Độ xuyên quang, % không nhỏ hơn |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,0 | ± 0,20 | 88 |
| 2,5 | 2,5 |  |  |
| 3 | 3,0 |  | 87 |
| 4 | 4,0 |  | 85 |
| 5 | 5,0 |  | 84 |
| 6 | 6,0 |  | 83 |
| 6,5 | 6,5 |  |  |
| 8 | 8,0 | ± 0,30 | 82 |
| 10 | 10,0 |  | 80 |
| 12 | 12,0 |  | 78 |
| 15 | 15,0 | ± 0,50 | 75 |
| 19 | 19,0 | ± 1,00 | 70 |
| 22 | 22,0 |  | 68 |
| 25 | 25,0 |  | 67 |

Bảng K.2 - Chỉ tiêu chất lượng các khuyết tật ngoại quan

| TT | Dạng khuyết tật | Mức cho phép |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bọt(1) | Kích thước bọt, mm | 0,5 ≤ D(2) < 1,0 | 1,0 ≤ D < 2,0 | 2,0 ≤ D < 3,0 | D ≥ 3,0 |
|  |  | Số bọt cho phép(4) | 2,2 x S(3) | 0,88 x S | 0,44 x S | 0 |
| 2. | Dị vật(1) | Kích thước dị vật, mm | 0,5 ≤ D < 1,0 | 1,0 ≤ D < 2,0 | 2,0 ≤ D < 3,0 | D ≥ 3,0 |
|  |  | Số dị vật cho phép(4) | 1,1 x S | 0,44 x S | 0,22 x S | 0 |
| 3. | Độ tập trung của khuyết tật bọt và dị vật(4) | Đối với bọt và dị vật có kích thước ≥ 1 mm thì khoảng cách giữa hai bọt, hai dị vật hoặc giữa bọt và dị vật phải lớn hơn hoặc bằng 15 cm. |
| 4. | Khuyết tật dạng vùng, dạng đường hoặc vết dài(5) | Không cho phép nhìn thấy được |
| 5. | Khuyết tật trên cạnh cắt | Các lỗi trên cạnh cắt như: sứt cạnh, lõm vào, lồi ra, rạn hình ốc, sứt góc hoặc lồi góc, lệch khỏi đường cắt khi nhìn theo hướng vuông góc với bề mặt tấm kính, phải không lớn hơn chiều dày danh nghĩa của tấm kính và không lớn hơn 10 mm. |
| 6. | Độ cong vênh, %, không lớn hơn | 0,30 |
| 7. | Độ biến dạng quang học (góc biến dạng), độ, không nhỏ hơn |  |
|  | Loại chiều dày 2 mm; 2,5 mm | 40 |
|  | Loại chiều dày 3 mm | 45 |
|  | Loại chiều dày ≥ 4 mm | 50 |
|  | Chú thích: 1) Bọt là các khuyết tật dạng túi chứa khí bên trong. Dị vật là các khuyết tật dạng hạt không chứa khí; 2) D là đường kính bọt hoặc dị vật. Kích thước bọt và dị vật lấy theo giá trị kích thước ngoài lớn nhất; 3) S là diện tích tấm kính có đơn vị đo là 1 mét vuông (m2), được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai; 4) Giới hạn số bọt và dị vật cho phép là một số nguyên (sau khi bỏ đi phần thập phân) của phép nhân giữa S và hệ số; 5) Khuyết tật dạng vùng, dạng đường, vết dài là khuyết tật xuất hiện liên tiếp dưới bề mặt hoặc trên bề mặt tấm kính như: vết sẹo, vết rạn nứt, vết xước, vùng không đồng nhất. |

PHỤ LỤC L - Kính phẳng tôi nhiệt

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu câu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sai lệch chiều dày | Bảng K | TCVN 7219:2018 | 3 mẫu, kích thước ≥ (610x610) mm |
| 2. | Khuyết tật ngoại quan | Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính |  |  |
| 3. | Ứng suất bề mặt của kính |  | TCVN 8261:2009 |  |
|  | - Kính tôi nhiệt an toàn, MPa | không nhỏ hơn 69 |  |  |
|  | - Kính bán tôi, MPa | từ 24 đến nhỏ hơn 69 |  |  |
| 4. | Độ bền phá vỡ mẫu |  | TCVN 7455:2013 |  |
|  | + Kính dày < 5 mm, khối lượng mảnh vỡ lớn nhất, g, không lớn hơn (đối với cả 03 mẫu thử) | 15 |  |  |
|  | + Kính dày ≥ 5 mm, số mảnh vỡ, không nhỏ hơn | 40 |  |  |

Bảng L - Chiều dày danh nghĩa và sai lệch cho phép

Đơn vị tính bằng milimet

| Loại kính | Chiều dày danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Loại kính | Chiều dày danh nghĩa | Sai lệch cho phép |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kính vân hoa tôi nhiệt * | 3 | ± 0,3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 | ± 0,4 |  |  |  |
|  | 6 | ± 0,5 |  |  |  |
|  | 8 | ± 0,8 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
| Kính nổi tôi nhiệt | 3 4 5 6 | ± 0,2 | Kính phản quang tôi nhiệt | 3 4 5 6 | ± 0,2 |
|  | 8 10 | ± 0,3 |  | 8 10 | ± 0,3 |
|  | 12 15 | ± 0,5 |  | 12 15 | ± 0,5 |
|  | 19 | ± 1,0 |  | 19 | ± 1,0 |
|  | 25 |  |  |  |  |
| * Chiều dày của kính vân hoa tôi nhiệt được tính từ đỉnh cao nhất của mặt có hoa văn tới mặt đối diện |