Phụ lục I

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT KHO TIỀN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2023/TT-NHNN

ngày …/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

| Tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền | Đơn vị tính | Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quỹ tín dụng nhân dân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chiều rộng của hành lang bảo vệ kho tiền (nếu có) | m | 0,8 | - |
| 2. Độ dày tường kho bằng bê tông cốt thép | mm | 250 | 150 |
| 3. Độ dày tường ngăn các gian kho (nếu có): - Xây bằng gạch đặc - Hoặc bằng bê tông cốt thép | mm mm | 220 100 | - - |
| 4. Độ dày của bê tông cốt thép trần kho | mm | 200 | 150 |
| 5. Độ dày tổng thể của nền kho: Độ dày của các lớp: - Lớp bề mặt chống trượt, chịu nén, va đập (tùy theo từng loại vật liệu) - Bê tông cốt thép - Bê tông đá 2x4 - Cát vàng | mm mm mm mm mm | 510 200 100 200 | 360 150 - 200 |
| 6. Các loại vật liệu: - Gạch đặc xây dựng - Vữa xi măng - Bê tông cốt thép (đá 1x2) - Bê tông đá nền kho (đá 2x4) - Đường kính thép/số lớp thép đan vuông a=100mm: + Tường kho + Nền kho + Trần kho + Tường gian kho (bằng bê tông cốt thép) | mác mác mác mác | 75 50 250 100 ɸ12/2 lớp ɸ12/2 lớp ɸ12/2 lớp ɸ12/1 lớp | 75 50 250 - ɸ12/2 lớp ɸ10/2 lớp ɸ10/2 lớp - |
| 7. Ô thông gió: - Kích thước tối đa - Gồm 3 lớp bảo vệ: + Đường kính thép đan lưới hoặc thép có tiết diện tương đương (mắt lưới đan vuông a ≤ 40 mm) + Song thép đứng và ngang (đặt a x a = 100 mm) + Lưới thép nhỏ, mắt lưới đan vuông a ≤ 5 mm - Chiều cao cách nền kho | mm mm mm mm m | 300x300 ɸ6 ɸ30 5x5 2,3 | 300x300 ɸ6 ɸ30 5x5 2,3 |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Phụ lục II

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA KHO TIỀN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2023/TT-NHNN

ngày …/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

| Tiêu chuẩn kỹ thuật cửa kho tiền | Đơn vị tính | Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quỹ tín dụng nhân dân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kích thước cửa kho tiền (rộng x cao) | m | - | - |
| 2. Khung cửa kho tiền - Khung cửa bằng thép U (dày x rộng) - Chất lượng thép khung cửa - Độ dày tấm thép gia cường khung cửa kho tiền | mm mm | 4 x U250 CT38 4,0 | - CT38 4,0 |
| 3. Lớp cánh cửa ngoài - Độ dày thép tấm mặt ngoài - Thép nẹp viền (dày x rộng) - Độ dày thép thành cửa - Độ dày lớp bê tông - Mác bê tông cánh cửa ngoài - Thép then (chốt) cửa tròn (then chữ nhật có tiết diện tương) - Thép gờ cố định (nếu có) (dày x rộng) - Số bản lề - Chất lượng thép khung cánh ngoài, thép tấm mặt ngoài, thép tấm vách ngăn giữa hệ thống khóa và lớp bê tông | mm mm mm mm mác mm mm cái | 6,0 12 x 50 1,5 80 200 ɸ36 1,5 x 90 2 CT38 | 6,0 - 1,5 - - ɸ34 - 2 CT38 |
| 4. Lớp cánh cửa trong - Thép khung cánh cửa dày 2mm hình hộp - Độ dày thép ốp chặn cánh - Thép chắn song đặt cách đều 50mm (tính từ tim) - Thép then (chốt) cửa - Số bản lề | mm mm mm mm cái | 30 x 60 3 ɸ20 ɸ20 2 | 30 x 60 3 ɸ20 ɸ20 2 |

|  | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM |
| --- | --- |